МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГБОУ ВО РК

«КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет  инженерно-технологический

Кафедра электромеханики и сварки

| «СОГЛАСОВАНО» Руководитель ОПОП ___________(Шабдинов М.Л.) «___»________2017 года | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий кафедрой ___________(Ягъяев Э.Э.) «___»________2017 года |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.6.1 «Материаловедение»

направление подготовки 44.03.01  Педагогическое образование

профиль Технология

факультет психологии и педагогического образования

Симферополь, 2017

Рабочая программа дисциплины «Материаловедение» для образовательно-квалификационного уровня бакалавр, направления подготовки, 44.03.01 «Педагогическое образование» (Технология), утвержденного ректором ГБОУВО РК КИПУ от «25» мая 2015 г.

Составитель рабочей программы к.х.н. Абхаирова С.В., доцент кафедры технологического образования

Рабочая учебная программа утверждена на кафедре электромеханики и сварки:

Протокол № _______ от ________ ____________ 20____г.

Заведующий кафедрой ЯгъяевЭ.Э. ________________________

Рабочая программа дисциплины «Электротехническое и конструкционное материаловедение» для образовательно-квалификационного уровня бакалавр направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль Машиностроение и металлообработка, профилизации Электромеханика и сварка, утвержденного ректором ГБОУВО РК «КИПУ» от «25» мая 2015 г.

Составитель рабочей программы к.х.н. Абхаирова С.В., доцент кафедры ЭМС

Рабочая учебная программа утверждена на кафедре ЭМС:

Протокол № _______ от ________ ____________ 2017 г.

Заведующий кафедрой Ягъяев Э.Э.

Рабочая учебная программа одобрена и утверждена на заседании УМК инженерно-технологического факультета

Протокол № ____ от __  ______________2017 г.

Председатель УМК			 М.В.Самойлова

Содержание рабочей программы и методических материалов к РПД

| I. Рабочая программа учебной дисциплины |  |
| --- | --- |
| 1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ………………………………………………...………........... |  |
| 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ............................. |  |
| Цель и задачи учебной дисциплины …………………………………………. |  |
| Ожидаемые результаты освоения дисциплины …………………………..… |  |
| 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ............................................................................................................................ |  |
| 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ ……………………………………. |  |
| 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ……………………………………………………………………………………… |  |
| 5.1. Тематический план лекций ........................................................................ |  |
| 5.2. Темы практических занятий........................................................................ |  |
| 5.3. Перечень лабораторных работ .................................................................... |  |
| 6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) |  |
| 6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине (модулю) |  |
| 7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .............................. |  |
| 7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы |  |
| 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания |  |
| 7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы |  |
| 7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций |  |
| 7.5. Итоговая рейтинговая оценка текущей и промежуточной аттестации студента по дисциплине |  |
| 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)............................. |  |
| 9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |
| 10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ................................................................................................... |  |
| 11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ ………………….………………….… |  |
| 12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)……………………………………………………………………………….… |  |
| II. Методические материалы к РПД: |  |
| МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯпо выполнению лабораторных работ.. Лабораторная работа № 1............................................................... Лабораторная работа № 2............................................................... Лабораторная работа № 3................................................................ Лабораторная работа № 4................................................................ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯпо выполнению практических работ.. Практическая работа № 1............................................................... Практическая работа № 2............................................................... Практическая) работа № 3............................................................... Практическая работа № 4............................................................... Практическая работа № 5............................................................... Практическая работа № 6............................................................... Практическая работа № 7............................................................... Практическая работа № 8............................................................... Практическая) работа № 9............................................................... Практическая работа № 10............................................................... Практическая работа № 11............................................................... Практическая работа № 12. Опорный конспект лекций …………………………………………………………………. |  |

- Рабочая программа дисциплины «Материаловедение» программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Дисциплина «Материаловедение» является основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности  и  является самостоятельной дисциплиной.

Требования  к  входным  знаниям  и  умениям  обучающегося:  твердое  владение  учебными  теоретическими  знаниями  по  материаловедению  конструкционных  материалов  в  рамках  дисциплины  «Технология»  в  средней  школе.

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний по  дисциплине, ознакомление  с  различными  материалами  (железо,  металлы,  древесина,  пластмассы,  клеи,  порошки,  резина, волокна и т.д.), с их  физико-химическими  свойствами,  способами  изготовления  и  переработки, технологическими  свойствами  и  вариантами  применения.

Задачи изучаемой  дисциплины:

- обеспечить  умение использовать основные свойства различных материалов, применяемых в различных областях;

-  привить навыки определения свойств материалов;

- объяснить закономерности формирования структуры материалов и  требования к  ним;

- научить связывать знания о структуре и составе сплавов с их эксплуатационными свойствами;

- научить  навыкам применения знаний о строении, свойствах разнообразных конструкционных материалов: металлов, сплавов, порошковых, композиционных и неметаллических материалов, их марок.

Требования к результатам освоения дисциплины

Студент, изучивший курс «Материаловедение» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

 способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний в современном информационном пространстве (ОК-3);

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2).

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: знать основные свойства, виды и марки материалов; знать способы обработки и области применения материалов;  знать  типовые  инструменты,  оборудование  и  оснастку  для обработки материалов;  знать  основы  безопасности  и  организации  труда  в  учебных мастерских;  знать  основные  принципы  взаимозаменяемости  и  положения  стандартизации.

уметь: самостоятельно  определять  свойства  материалов  по  их  маркировкам; владеть профессионально  приемами  обработки  материалов; грамотно  ориентироваться  в  информационном  поле  дисциплины  и  использовать  литературу.

владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения;  навыками  использования  современных  достижений  в  материаловедении.

- Место дисциплины «Материаловедение» в структуре ООП ВО

Учебная дисциплина «Материаловедение» относится к циклу Б1.В. ДВ.07 – «Профессиональный цикл» и относится к дисциплинам вариативного цикла.

Содержание дисциплины «Материаловедение» – одна из составляющих частей теоретической и практико-ориентированной подготовки студентов направления подготовки педагогическое образование, отрасли «Технология».

Дисциплина неразрывно связана с курсами химии, физики и теоретических  основ электротехники. Последующими дисциплинами являются все дисциплины профессионального цикла.

- Объем дисциплины по семестрам и видам занятий(по учебному плану)

| Семестр |  | Общее количество часов | Количество зачетных единиц | Контактные часы |  |  |  |  | Сам. раб. | Итоговый контроль (экзамен, зачет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Лекц. | Практ. | Сем. | Лаб. |  |  |
| ОФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 108 | 3,0 | 54 | 18 | 28 | - | 8 | 54 | зачет |
| 4 |  | 72 | 2,0 | 34 | 16 | 12 | - | 6 | 38 | экзамен |
| ЗФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 108 |  | 3,0 | 16 | 6 | 8 | - | 2 | 92 | зачет |
| 5 | 72 |  | 2,0 | 8 | 2 | 2 | - | 4 | 64 | экзамен |

- Содержание дисциплины, структурированное по темам

| Наименования тем (разделов, модулей) | Количество часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | очная форма |  |  |  |  |  | заочная форма |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | в том числе |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | л | п | с | лаб | СР |  | л | п | с | лаб | СР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Модуль 1. Основы теории строения металлов и сплавов. Методы обработки материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема1. Кристаллическое строение металлов и сплавов. | 18 | 4 | 4 |  |  | 12 | 18 | 2 |  |  |  | 16 | Устный опрос, коллоквиум |
| Тема 2. Диаграммы состояния сплавов. Диаграммы состояния сталей и чугунов. | 22 | 4 | 6 |  | 2 | 12 | 18 |  | 2 |  |  | 16 | Устный опрос, коллоквиум |
| Тема 3. Сплавы на основе железа. Стали. Легированные стали. Классификация и маркировка легированных сталей | 24 | 4 | 6 |  | 2 | 12 | 20 | 2 | 2 |  |  | 16 | Письменный опрос |
| Тема 4. Сплавы на основе железа. Чугуны. Классификация и маркировка чугунов. | 22 | 4 | 6 |  |  | 14 | 16 | 2 | 2 |  |  | 12 | Тестирование |
| Тема 5. Основы термической и химико-термической обработки стали | 24 | 2 | 6 |  | 2 | 14 | 16 |  |  |  |  | 16 | Письменный опрос |
| Всего часов (семестр 3) | 108 | 18 | 28 | - | 8 | 54 | 108 | 6 | 8 | - | 2 | 92 |  |
| Форма итогового контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зачет |
| Модуль 2. Промышленные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6. Сплавы на основе легких металлов. Сплавы алюминия, меди, олова, никеля, бериллия. | 12 | 4 | 2 |  |  | 6 | 14 |  | 2 |  |  | 12 | Устный опрос, коллоквиум |
| Тема 7. Неметаллические материалы. Особенности строения и свойств полимерных материалов. Резины. Неорганическое стекло. Древесные материалы, их свойства. | 14 | 4 | 2 |  |  | 8 | 16 | 2 |  |  | 2 | 12 | Устный опрос, коллоквиум |
| Тема 8. Магнитные материалы. Свойства магнитных материалов. | 12 | 2 | 2 |  | 2 | 6 | 10 |  |  |  |  | 10 | Устный опрос, коллоквиум |
| Тема 9. Проводниковые материалы. Классификация и основные характеристики проводниковых материалов. Материалы высокой проводимости. Сплавы, припои, неметаллические проводники | 12 | 2 | 2 |  | 2 | 6 | 12 |  |  |  | 2 | 10 |  |
| Тема 10. Минеральные вяжущие вещества и материалы на их основе. | 12 | 2 | 2 |  | 2 | 6 | 10 |  |  |  |  | 10 | Тестирование |
| Тема 11.Малярные и лакокрасочные материалы. | 10 | 2 | 2 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 8 |  |
| Всего часов (семестр 4) | 72 | 16 | 12 | - | 6 | 38 | 72 | 2 | 2 | - | 4 | 66 |  |
| Форма итогового контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | экзамен |

5.1. Тематический план лекций

| № лекции | Тема занятия и вопросы лекции | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОФО | ЗФО |
|  | Тема 1. Кристаллическое строение металлов и сплавов. Атомно- кристаллическое строение металла. Дефекты строения реальных металлов и сплавов. Кристаллизация металлов. Аллотропические превращения в металлах (полиморфизм). Понятие о строении сплавов. | 4 | 2 |
|  | Тема 2. Основы теории сплавов. Диаграммы состояния сплавов. Диаграммы состояния железо-углерод. Структурные составляющие диаграммы. Фазы в металлических сплавах. Твердые растворы, химические соединения, эвтектика. Экспериментальное построение диаграмм состояния. Диаграмма состояния сплавов, образующих неограниченные твердые растворы. Диаграмма состояния сплавов, образующих ограниченные твердые растворы. Диаграмма состояния сплавов, образующих химические соединения. Особенности фазовых превращений в сплавах в твердом состоянии. Диаграмма состояния Fe-C. | 4 |  |
|  | Тема 3. Напряжения и деформации. Механические свойства материалов. «Пластическое деформирование металлов и сплавов, методы определения конструкционных свойств металлов и сплавов» Пластическое деформирование металлов. Наклеп и разрушение. Возврат и рекристаллизация. Холодная и горячая деформация. Определение твердости различными методами, ударной вязкости, прочности, пластичности. | 4 | 2 |
|  | Тема 4. Железоуглеродистые сплавы. Углеродистые стали, чугуны Микроструктура железоуглеродистых сплавов. Влияние постоянных примесей (N, S, P, Si, Mn) на свойства сталей. Классификация и маркировка углеродистых сталей и чугунов. Механические свойства сталей и чугунов, методы их определения. Влияние методов получения сталей и чугунов на их свойства. Инструментальные, конструкционные, легированные стали и стали с особыми свойствами (нержавеющие, жаропрочные, износостойкие). | 4 | 2 |
|  | Тема 5. Основы термической и химико-термической обработки. Основы термической обработки. Превращения при нагреве и охлаждении» Виды термической обработки. Превращения в железоуглеродистых сплавах при нагреве и охлаждении. Виды отжига. Технология закалки и отпуска сталей, виды закалки (ступенчатая, изотермическая). Дефекты закалки. Превращения, происходящие при отпуске. Основные виды и параметры химико-термической обработки (цементация, азотирование, цианирование, диффузионная металлизация). | 2 |  |
|  | Итого за семестр: | 18 | 6 |
|  | Тема 6. Сплавы на основе легких металлов. Сплавы алюминия, меди, олова, никеля, бериллия. | 4 |  |
|  | Тема 7. Неметаллические материалы. Особенности строения и свойств полимерных материалов. Резины. Неорганическое стекло. Древесные материалы, их свойства. | 4 | 2 |
|  | Тема 8. Магнитные материалы. Свойства магнитных материалов. | 2 |  |
|  | Тема 10. Проводниковые материалы. Классификация и основные характеристики проводниковых материалов. Классификация и основные свойства проводниковых материалов. Проводниковые материалы. Материалы высокой проводимости. Сплавы, припои, неметаллические проводники. | 2 |  |
|  | Тема 11. Минеральные вяжущие вещества и материалы на их основе. Цемент, гипс, алебастр. | 2 |  |
|  | Тема 12. Малярные и лакокрасочные материалы. | 2 |  |
|  | Итого за семестр: | 16 | 2 |
|  | Итого: | 34 | 8 |

5.3. Темы практических занятий

| № занятия | Тема занятия и формируемые компетенции | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОФО | ЗФО |
|  | Тема: Механические свойства материалов Компетенции: уметь использовать влияние механических свойств материалов для эксплуатации изделий (ОК-3). | 4 | 2 |
|  | Тема: Способы упрочнения сплавов и металлов Компетенции: уметь выбирать материалы в качестве компонентов электротехнического оборудования (ОК-3). | 4 | 2 |
|  | Тема: Способы упрочнения сплавов и металлов Компетенции: (ОК-3). | 6 |  |
|  | Тема: Микроструктура сталей и чугунов Компетенции: (ОПК-2). | 4 |  |
|  | Тема: Классификация и маркировка сталей и чугунов Компетенции: (ОК-3). | 6 | 4 |
|  | Тема: Выбор инструментальных сталей Компетенции: (ОПК-2). | 4 |  |
|  | Итого 3 семестр: | 28 | 8 |
|  | Тема: Классификация и маркировка цветных металлов Компетенции: (ОПК-2). | 2 | 2 |
|  | Тема: Диэлектрические материалы. Полимерные материалы. Компетенции: (ОК-3). | 2 |  |
|  | Тема: Неметаллические материалы. Древесные материалы, их свойства. Компетенции: (ОПК-2). | 2 |  |
|  | Тема: Проводниковые материалы. Классификация проводниковых материалов. Компетенции: (ОК-3). | 2 |  |
|  | Тема: Тема 12.Лакокрасочные материалы. Компетенции: (ОПК-2). | 2 |  |
|  | Итого: | 12 | 2 |

5.4. Перечень лабораторных работ

| № занятия | Наименование лабораторной работы и формируемые компетенции | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОФО | ЗФО |
| 1 | Тема: Изучение механических свойств материалов. Определение твердости материалов. Компетенции: (ОК-3). | 4 | 2 |
| 2 | Тема: Диаграмма состояния железо-углерод. Компетенции: (ОК-3). | 4 |  |
|  | Итого 3 семестр: | 8 | 2 |
| 3 | Определение температуры вспышки паров трансформаторного масла. Компетенции: (ОК-3). | 2 |  |
| 4 | Проводниковые материалы. Изучение конструкции проводов и кабелей. Выбор марки кабеля, провода. Компетенции: (ОК-3). | 4 | 4 |
|  | Итого 4семестр: | 6 | 4 |

- Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

| № | Наименование тем и вопросы, выносимые на самостоятельную работу | Формы СРС и формируемые компетенции | Кол-во часов | Рекомендуемая литература |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Содержание: 1.Подготовка к защите лабораторной работы «Определение твёрдости металлов и сплавов по Бринеллю». 2.Подготовка к практической работе №1. Механические свойства материалов. Формы отчета: 1. Конспект лекций. 2. Конспект-отчёт по лабораторной работе. | 1. Проверка конспектов 2. Контроль присутствия на лекции и лабораторно-практическом занятии. | 12 | [1,2] |  |
| 2 | Содержание. 1.Подготовка к защите лабораторной работы «Определение твёрдости металлов и сплавов по Роквеллу» 2. Подготовка к контрольной работе по теме «Строение и свойства металлов», «Диаграммы состояния железо-углерод» Формы: 1. Конспект лекций. 2. Конспект-отчёт по лабораторной работе. 3. Конспект-отчёт по практической работе. | 1. Проверка конспектов 2. Защита лабораторной и практической работ 3. Контроль присутствия на лекции и лабораторно-практическом занятии. | 12 | [3] |  |
| 3 | Содержание: 1.Подготовка к защите лабораторной работы «Диаграмма состояния двойных систем» 2. Подготовка к аудиторной контрольной работе по темам «Свойства металлов и сплавов и методы их определения.» и «Диаграммы состояния двойных систем» Формы: 1. Конспект лекций. 2. Конспект-отчёт по лабораторной работе. 3. Конспект-отчёт по практической работе | 1. Проверка конспектов 2. Защита лабораторной работы 3. Контроль присутствия на лекции и лабораторно-практическом занятии. | 12 | [1, 4] |  |
| 4 | Содержание: 1.Подготовка к защите лабораторной работы «Диаграмма состояния железо-углерод» 2. Подготовка к тестированию по теме «Стали и чугуны», «Цветные металлы и их сплавы» Формы: 1. Конспект лекций. 2. Конспект-отчёт по лабораторной работе. 3. Конспект-отчёт по практической работе | 1. Проверка конспектов 2. Защита лабораторной и практической работ 3. Тестирование 4. Контроль присутствия на лекции и лабораторно-практическом занятии. 5. Контрольная работа. | 12 | [2-6] |  |
| 5 | Содержание: 1. Подготовка к защите лабораторной работы «Макроструктурный анализ чугунов и сталей» Подготовка к аудиторной контрольной работе по маркам сталей. Самостоятельное изучение вопроса «Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей». Формы: 1. Конспект лекций. 2. Конспект-отчёт по лабораторной работе. | 1.Проверка конспектов 2. Защита лабораторной и практической работ 3. Тестировани 4. Контроль присутствия на лекции и лабораторно-практическом занятии | 12 | [4-5] |  |
| 6 | Содержание: 1. Подготовка к зачёту за 3 семестр Формы: 1. Конспект научной литературы по вопросу, предлагаемому для самостоятельного изучения. 2. Конспект лекций. 2. Конспекты по лабораторным и практическим работам. | 1. Зачёт. 2. 2.Проверка конспектов и отчётов по лабораторным и практическим работам. | 14 | [1-3] |  |
|  | Итого: |  | 64 |  |  |
| Семестр 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Содержание: Подготовка к защите лабораторной работы «Неметаллические материалы». .Формы: 1. Конспект лекций. 2. Конспект-отчёт по лабораторной работе. | - Конспект, заполнение таблиц - Контроль присутствия на лекции и лабораторно-практическом занятии | 12 |  | [1,2] |
| 8 | Содержание: Подготовка к защите лабораторной работы «Определение физико-химических свойств горюче-смазочных материалов». .Формы: 1. Конспект лекций. 2. Конспект-отчёт по лабораторной работе. 3. Конспект-отчёт по практической работе | 1. Проверка конспектов 2. Защита лабораторной и практической работ 3. Контроль присутствия на лекции и лабораторно-практическом занятии. | 12 |  | [1-3] |
| 9 | Содержание: Подготовка к тестированию по маркам всех изученных материалов. Формы: 1. Конспект лекций. 2. Конспект-отчёт по лабораторной работе. 3. Конспект-отчёт по практической работе | 1. Проверка конспектов 2. Защита лабораторной работы 3. Тестирование 4. Контроль присутствия на лекции и лабораторно-практическом занятии. 5. Контрольная работа. | 12 |  | [1,2] |
| 10 | Содержание: 1. Подготовка к защите лабораторной работы из цикла «Определение влажности древесины». 2. Самостоятельное изучение способов производства стали. 3.Подготовка к итоговому тестированию Формы: 1. Конспект научной литературы по вопросам, предлагаемым для самостоятельного изучения. 2.Конспект-отчёт по лабораторной работе. 3. Конспект-отчёт по практической работе | 1. Проверка конспектов 2. Защита лабораторной и практической работ 3. Контроль присутствия на лекции и лабораторно-практическом занятии. | 12 |  | [3-5] |
| 11 | Содержание: 1. Подготовка к защите лабораторной работы из цикла «Материалы на основе минеральных вяжущих веществ». 2. Самостоятельное изучение специальных видов литья и пороков литья. Формы: 1.Конспект научной литературы по вопросам, предлагаемым для самостоятельного изучения. 2.Конспект-отчёт по лабораторной работе. 3. Конспект-отчёт по практической работе. | 1. Проверка конспектов 2. Защита лабораторной и практической работ 3. Тестирование 4. Контроль присутствия на лекции и лабораторно-практическом занятии. | 12 |  | [3] |
| 12 | Содержание: 1 Подготовка к зачету за 4 семестр Формы: 1. Конспект лекций. 2. Конспект-отчёт по лабораторным и практическим работам. | 1. Экзамен. 2.Проверка конспектов и отчётов по лабораторным и практическим работам. | 12 |  | [1] |
|  | Итого: |  | 64 |  |  |

- Фонд оценочных средств

Методы контроля и самоконтроля по эффективности учебно-познавательной деятельности:

а) устный контроль и самоконтроль: ответы на вопросы коллоквиумов, устные зачет (экзамен);

б) письменный контроль и самоконтроль: задачи для самостоятельного решения,  тестовые задания, письменные самоконтроль;

в) лабораторно-практический контроль и самоконтроль: лабораторные работы, практические работы.

  - Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины (модуля) и видов оценочных средств

| Дескрипторы | Критерии сформированности на этапе |  |  | Оценочные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОК-3 |  | ПК-12 |  |
| Знаниевый этап (знать) | Фундаментальные основы строения конструкционных материалов, их влияние на свойства материалов. | основы технологии получения и применения конструкционных материалов |  | Контрольная работа Тесты |
| Деятельностный этап (уметь) | уметь использовать технологические свойства материала при эксплуатации изделия подбирать конструкционных материалы согласно эксплуатационным свойствам | учитывать зависимость свойств материала от различных параметров (при тепловом, электромагнитном, механическом и химическом воздействии, влажности среды); |  | Практические и лабораторные занятия, коллоквиум |
| Личностный этап (владеть) | Основными понятиями материаловедения в работе со справочными изданиями | методиками выполнения расчетов применительно к использованию конструкционных материалов. |  | Экзамен (зачет) |

  - Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания

| Форма контроля | Уровни сформированности компетенции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Компетентность не сформирована | Удовлетворитель-ный уровень компетентности | Хороший уровень компетентности | Отличный уровень компетентности |
|  | неудовл. | Удовл. | Хорошо | Отлично |
| Коллоквиум | Не раскрыт полностью ни один вопросов | вопросы раскрыты с замечаниями, однако логика соблюдена. | Вопросы раскрыты с несущественными замечаниями. | вопросы полностью раскрыты. |
| Тестовый контроль | 1-59% правильных ответов | 60 -69% правильных ответов | 70-89% правильных ответов | 90-100% правильных ответов |
| Реферат | Несоответствие работы поставленной цели. Материал не проработан. Требования к оформлению не выполнены | Работа соответствует поставленной цели. Материал проработан недостаточно. Требования к оформлению выполнены не полностью. | Работа выполнена в соответствии с поставленной цели. Материал проработан. Несущественные недостатки в оформлении. | Работа соответствует поставленной цели, оформлена по требованиям. Все вопросы раскрыты полностью. |
| Контрольная работа | Выполнено правильно менее 30% теоретической части, практическая часть или не сделана или выполнена менее 30% | Выполнено не менее 50% теоретической части и практических заданий (или полностью сделано практическое задание) | Выполнено 51 -80% теор, части, практическое задание сделано полностью с несущественными замечаниями | Выполнено более 80% теоретической части, практическое задание выполнено без замечаний |
| Лабораторная работа (практическая работа) | Не выполнена или выполнена с грубыми нарушениями, выводы не соответствуют цели работы. | Выполнена частично или с нарушениями, выводы не соответствуют цели. | Работа выполнена полностью, отмечаются несущественные недостатки в оформлении. | Работа выполнена полностью, оформлена по требованиям. |
| Экзамен (зачет) | Не раскрыт полностью ни один теор. вопрос, практическое задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками | Теор. вопросы раскрыты с замечаниями, однако логика соблюдена. Практическое задание выполнено, но с замечаниями: намечен ход выполнения, однако не полно раскрыты возможности выполнения | Работа выполнена с несущественными замечаниями | Работа выполнена полностью, оформлена по требованиям. |

  - Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Для оценки знаний, умений, навыков студентов в процессе освоения образовательной программы используются: для текущего контроля – тестовые задания, вопросы к коллоквиумам, для итогового контроля – вопросы к зачету, экзаменационные билеты.

Примерные тестовые задания по дисциплине «Материаловедение»

Тема. ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ЖЕЛЕЗО – ЦЕМЕНТИТ

26. ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА…

1. 911°С

2. 1392°С

- 1539°С

- 1600°С

27. ТВЁРДЫЙ РАСТВОР УГЛЕРОДА В α-ЖЕЛЕЗЕ – ЭТО…

1. аустенит

2. перлит

3. феррит

4. ледебурит

28. ЦЕМЕНТИТ – ЭТО…

1. твёрдый раствор

2. эвтектическая смесь

3. эвтектоидная смесь

4. химическое соединение

29. ЭВТЕКТОИДНАЯ СМЕСЬ ФЕРРИТА И ЦЕМЕНТИТА НАЗЫВАЕТСЯ…

1. ледебуритом

- цементитом

- перлитом

- аустенитом

30. ЭВТЕКТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ АУСТЕНИТА И ЦЕМЕНТИТА НАЗЫВАЕТСЯ…

1. цементитом

2. перлитом

3. ферритом

4. ледебуритом

Тема.  ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТАЛИ.

31. РЕЖИМ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ГРАФИЧЕСКИ В КООРДИНАТАХ:

1. температура – скорость охлаждения

2. температура – концентрация углерода

3. время – скорость нагрева

4. температура – время

32. ПЕРЕСЫЩЕННЫЙ ТВЁРДЫЙ РАСТВОР УГЛЕРОДА В a-ЖЕЛЕЗЕ – ЭТО…

1. феррит

2. сорбит

3. мартенсит

4. аустенит

33. НАГРЕВ СТАЛИ СОЧЕТАЕТСЯ С ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ ПРИ…

1. закалке

2. индукционной обработке

3. химико-термической обработке

4. термомеханической обработке

34. ГЛУБИНА ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗАКАЛЁННОЙ ЗОНЫ НАЗЫВАЕТСЯ…

1. наклёпом

2. закаливаемостью

3. прокаливаемостью

4. критическим диаметром

35. ДЛЯ ДОЭВТЕКТОИДНОЙ СТАЛИ ОПТИМАЛЬНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКАЛКА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ…

1. на 30-50°С выше АС1

2. на 30-50°С ниже АС1

3. на 30-50°С выше АС3

4. на 30-50°С ниже АС3

36. К ОТЖИГУ ВТОРОГО РОДА ОТНОСИТСЯ…

1. фазовая перекристаллизация

2. для снятия внутренних напряжений

3. гомогенизирующий

4. рекристаллизационный

37. ТВЁРДЫЙ РАСТВОР УГЛЕРОДА В g-ЖЕЛЕЗЕ – ЭТО…

1. феррит

2. сорбит

3. перлит

4. аустенит

38. ПРОЦЕСС ДИФФУЗИОННОГО НАСЫЩЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛИ УГЛЕРОДОМ НАЗЫВАЕТСЯ…

1. азотированием

2. цианированием

3. нитроцементацией

4. цементацие

39. УПРОЧНЕНИЕ МЕТАЛЛА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ…

1. закаливаемостью

2. прокаливаемостью

3. возвратом

4. наклёпом

40. ВЫСОКОМУ ОТПУСКУ СТАЛИ СООТВЕТСТВУЕТ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ…

1. 150-250°С

2. 350-450°С

3. 500-680°С

4. 700-800°С

Вопросы для подготовки к зачету по

ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (семестр 3)

- Атомно-кристаллическое строение металлов. Типы кристаллических решеток, их параметры.

- Дефекты в кристаллах, виды и влияние на свойства металлов.

- Аллотропия и полиморфизм. Примеры.

- Кристаллизация металлов. Механизм кристаллизации. Факторы, влияющие на процесс кристаллизации. Монокристалл, поликристалл.

- Строение металлического слитка.

- Диаграмма состояния двойных сплавов, ее построение. Правила фаз и отрезков.

- Диаграмма состояния сплавов, образующих механические смеси.

- Свойства и применение сплавов, образующих механические смеси.

- Диаграмма состояния сплавов, образующих твердые растворы с неограниченной растворимостью.

- Свойства и применение сплавов, образующих твердые растворы.

- Диаграмма состояния сплавов образующих твердые растворы с ограниченной растворимостью.

- Диаграмма состояния сплавов, образующих устойчивые химические соединения.

- Связь между диаграммами состояния свойствами сплавов. Правило Курнакова.

- Диаграмма состояния Fe-Fe3C. Основные изотермические превращения в системе Fe-Fe3C.

- Превращения в доэвтектоидных сталях.

- Превращения в заэвтектоидных сталях.

- Превращения в чугунах.

- Структура, маркировка, свойства и применение сталей.

- Структура, маркировка, свойства и применение чугунов.

- Основы термической обработки. Превращения при нагреве и охлаждении.

- Виды термической обработки.

- Превращения в железоуглеродистых сплавах при нагреве и охлаждении.

- Виды отжига. Технология закалки и отпуска сталей, виды закалки.

- Превращения, происходящие при отпуске.

- Основные виды химико-термической обработки.

Составитель: к.х.н. Абхаирова С.В.

Утверждены  на заседании кафедры электромеханики и сварки

Протокол № _____					Заведующий кафедрой

«__»_______20__г					Ягъяев Э.Э.

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине

ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»  (семестр4)

- Алюминий. Классификация алюминиевых сплавов. Термическая обработка алюминиевых сплавов.

- Деформируемые алюминиевые сплавы, упрочняемые термической обработкой.

- Магний и его сплавы. Сплавы магния.

- Берилий. Титан и сплавы на его основе.

- Сплавы на основе тяжелых металлов.

- Медь. Сплавы на медной основе. Баббиты.

- Никель и его сплавы. Новые материалы.

- Тугоплавкие металлы и их сплавы.

- Слоистые и волокнистые композиционные материалы.

- Аморфные металлические сплавы.

- Особенности строения и свойств полимерных материалов.

- Механические свойства полимеров. Ориентационное упрочнение. Старение полимеров. Радиационная стойкость полимеров. Вакуумостойкость полимеров. Абляция. Адгезия.

- Пластмассы. Состав и классификация пластмасс.

- Термопластичные пластмассы.

- Термопласты с наполнителями. Термореактивные пластмассы.

- Пенопласта (газонаполненные пластики.)

- Резины. Основы технологии производства резины.

- Резиновые материалы, их получение, классификация, свойства и применение.

- Клеящие материалы, их классификация, свойства, применение.

- Неорганическое стекло. Основы технологии производства стекла.

- Стеклополотна, стеклопакеты. Строительное стекло. Эксплуатационно-технические свойства.

- Древесные материалы, их свойства. Строение древесины и её свойства. Группа древесных пород.

- Виды древесных материалов, их характеристика и применение. Эксплуатационно-технические свойства.

- Особенности свойств наноматериалов. Получение наноматериалов (нанотехнологии). Наноструктурные элементы. Нанокластеры. Некоторые наноматериалы и их применение.

- Основные сведения о минеральных вяжущих веществах, их классификация.

- Воздушные вяжущие вещества.

- Строительная воздушная известь: сырье для ее получения, производство извести, ее твердение, область применения, транспортирование и хранение.

- Гипсовые вяжущие: сырье для их получения, производство, твердение, основные свойства, область применения в строительстве.

- Жидкое стекло и кислотоупорный цемент: их состав, свойства, применение в строительстве.

- Гидравлические вяжущие вещества. Гидравлическая известь, ее свойства и применение.

- Портландцемент - сырье, химический и минералогический состав клинкера, влияние минералогического состава клинкера на свойства портландцемента.

- Свойства портландцемента, его марки. Транспортировка и хранение цементов.

- Бензины, их физико-химические свойства и марки.

- Моторные и трансмиссионные масла, пластичные смазки.

- Лакокрасочные материалы, их классификация, назначение, способы нанесения.

- Краски, лаки, сиккативы, шпаклевки, грунтовки.

- Основные компоненты лакокрасочных материалов: олифа, природные смолы, синтетические клеи, пигменты, растворители, разбавители.

Составитель: к.х.н. Абхаирова С.В.

Утверждены  на заседании кафедры электромеханики и сварки

Протокол № _____					Заведующий кафедрой

«__»_______20__г					Ягъяев Э.Э.

  - Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

http://kipu-rc.ru/dokumenty-2/73-sveden-document.html

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГБОУВО РК КИПУ

- Положение об организации научно-исследовательской работы студентов ГБОУВО РК КИПУ

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся  ГБОУВО РК КИПУ

- Положение о самостоятельной работе студентов ГБОУВО РК КИПУ

  - Итоговая рейтинговая оценка текущей и промежуточной аттестации студента по дисциплине

Рейтинговая оценка текущего контроля за семестр для студентов ОФО

| Форма контроля | Уровни формирования компетенций |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Удовлетвори-тельный | Хороший | Отличный |
| Текущий контроль (коллоквиум) | 5 | 20 | 4х10=40 |
| Лабораторная работа | 10 | 10 | 5х2=10 |
| Практическая работа | 40 | 40 | 8х5=40 |
| Тесты | 5 | 10 | 10 |
| Общая сумма баллов | 60 (30) | 80 (40) | 100 (50) |

Рейтинговая оценка промежуточного контроля за семестр

| Форма контроля | Уровни формирования компетенций |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Удовлетвори-тельный | Хороший | Отличный |
| Теоретические вопросы | 10 | 20 | 20 |
| Практическое задание | 20 | 20 | 30 |
| Общая сумма баллов | 30 | 40 | 50 |

Шкала оценивания текущей и промежуточной аттестации студента

| Уровни формирования компетенции | Сумма баллов по всем формам контроля | Оценка по четырехбалльной шкале |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для экзамена, курсового проекта (работы), практики | для зачета |
| Отличный | 90 – 100 | отлично | зачтено |
| Хороший | 74-89 | хорошо |  |
| Удовлетворительный | 60-73 | удовлетворительно |  |
| Компетенция не сформирована | 0-59 | неудовлетворительно | не зачтено |

- Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература.

| № п/п | Библиографическое описание | Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.) | Количество в библиотеке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арзамасов Б.Н., Крашенинников А.И. и др. Научные основы материаловедения. М., Изд. МГТУ им. Баумана, 1994 г. | учебник | 5 |
| 2 | Колесов С.Н., Колесов И.С. Материаловедение и технология конструкционных материалов. Учебник для вузов – М.: Высшая школа.- 2007.- 535 с. | учебник | 5 |
| 3 | Материаловедение и технология металлов: Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов / Г.П. Фетисов, М.Г. Карпман, В.С. Гаврилюк и др.; Под ред. Г.П. Фетисова. – М.: Высшая школа, 2001. – 638 с. | учебник | 5 |
| 4 | # Никифоров В.М. Технология металлов и других конструкционных материалов/В .М. Никифоров— СПб.: Политехника, 2009. — 382 с.: ил. | учебник | 5 |
| 5 | ## Технология конструкционных материалов: учебник / О.С. Комаров, Т38 В.Н. Ковалевский, А.С. Чаус и др. ; под общ. ред. О.С. Комарова. — Мн.: Новое знание, 2005. — 560 с. | учебник | 5 |
| 6 | # Алексеев Г.В. Виртуальный лабораторный практикум по курсу "Материаловедение". Г.В. Алексеев, И. И. Бриденко, С.А. Вологжанина-Изд.: Лань2013.-208с. | учебник | 10 |
| 7 | # Давыдова И.С. Материаловедение/ И.С. Давыдова, Е. Л. Максина.- М.: Издательство РИОР, 2006. — 240 с. | учебник | 5 |
| 8 | # Александров С.Е., Греков Ф.Ф. Технология полупроводниковых материалов/ # С.Е.Александров, Ф.Ф.Греков- М.:Краснодар:Лань, 2012. - 240с. | учебник | 5 |

- Перечень ресурсов информационно-аналитической сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

- http://elibrary.ru

- Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) (Совместный проект с ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет») http://icdlib.nspu.ru/

- Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении учебного процесса

Интерактивные занятия

- Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для обеспечения освоения дисциплины имеются лаборатория кафедры (ауд.№107, 405), учебные аудитории, оснащенные мультимедийными средствами (ауд.115,223). При освоении дисциплины используются технические средства и лабораторное оборудование ГБОУВО РК КИПУ, в том числе:

-компьютеры с выходом в интернет;

-интерактивная доска;

-лекционные аудитории.

- Методические указания для студентов по освоению дисциплины «Материаловедение»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГБОУ ВО РК

«КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Инженерно-технологический факультет

Кафедра электромеханики и сварки

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНАИЗАЦИИ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

направление подготовки 44.03.01  Педагогическое образование

профиль Технология

Симферополь, 2017

Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов

Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосовершенствования. Это определяет важность активизации его самостоятельной работы.

Контроль самостоятельной работы студентов над учебной программой курса осуществляется в ходе практических занятий методом устного опроса или посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в словарях. Студент должен готовиться к предстоящему практическому и лабораторному занятию по всем, обозначенным в учебно-методическом комплексе вопросам. Не проясненные в ходе самостоятельной работы вопросы следует выписать в конспект лекций и впоследствии прояснить их на семинарских занятиях или индивидуальных консультациях с ведущим преподавателем.

При изучении дисциплины «Материаловедение» используются следующие виды самостоятельной работы студентов:

- поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по заданной теме, решение типовых задач;

- подготовка и участие в научных студенческих конференциях.

При реализации различных видов учебной работы используются разнообразные (в т.ч. интерактивные) методы обучения, в частности:

- интерактивная доска для подготовки и проведения лекционных занятий;

-виртуальные лабораторные работы (Лабораторная работа №1).

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у бакалавра умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 2-3 часа в неделю.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГБОУ ВО РК

«КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Инженерно-технологический факультет

Кафедра электромеханики и сварки

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, ПОДГОТОВКЕ К ЛЕКЦИЯМ

по дисциплине

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

направление подготовки 44.03.01  Педагогическое образование

профиль Технология

Симферополь 2017

  - Общие рекомендации  по освоению лекционного материала,

подготовке к лекциям

В ходе обучения основными видами учебных занятий являются лекции, практические занятия, лабораторные занятия во втором и третьем семестре. В ходе лекций рассматриваются основные понятия тем, связанные с ними теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к лабораторным и практическим занятиям.

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных формах их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-визуализации. На лекциях рассматриваются вопросы программы курса, составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому некоторые вопросы выносятся на самостоятельную работу студентов.

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала студентам особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе дисциплины.

Для изучения дисциплины «Материаловедение» разработаны:

- Конспект лекций по дисциплине  «Материаловедение».

- Тестовые задания по дисциплине «Материаловедение»

- Методические рекомендации к лабораторным работам по дисциплине  «Материаловедение».