ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

«КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра электромеханики и сварки

| «СОГЛАСОВАНО» Руководитель ОПОП ___________(Ягьяев Э. Э.) «___»________2017 года | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий кафедрой ___________( Ягьяев Э. Э.) «___»________2017 года |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.8  «ТЕОРИЯ СВАРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ»

направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль «Машиностроение и материалообработка».

магистерская программа «Электромеханика и сварка»

факультет инженерно-технологический

Симферополь, 2017

Рабочая учебная программа дисциплины  Б1.В.ОД.8    «Теория сварочных процессов» для бакалавров, направления подготовки 44.03.04 Профессинальное обучение (по отраслям), профиля «Машиностроение и материалообработка», профилизации « Электромеханика и сварка», утвержденного ректором ГБОУ ВО РК «КИПУ» от «___» ___2017 г.

Составитель рабочей программы  к.ф.-м.н., доц.  Мевлют Ш.Т.

Рабочая учебная программа утверждена на кафедре «Электромеханика и сварка»

Протокол № _______ от ________ ____________ 20____г.

Заведующий кафедрой                                       Ягьяев Э.Э.

Рабочая учебная программа одобрена и утверждена на заседании УМК ___________________ инженерно-технологического факультета

Протокол № _______ от ________ ____________ 20____г.

Председатель УМК _________________________________ (ФИО)

Рабочая учебная программа переутверждена на заседании кафедры «Электромеханика и сварка»

Протокол № _______ от ________ ____________ 20____г.

Примечание: После рабочей программы прикладывается «Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу».

Заведующий кафедрой __________________________Ягьяев Э.Э.

Аннотация дисциплины Б1.В.ОД.8 Теория сварочных процессов

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216 час.)

2. Цели и задачи дисциплины:

Целью дисциплины «Теория сварочных процессов» является формирование у студентов знания современных теоретических основ сварочных процессов,  получение профессиональных навыков и технических знаний в области сварки.

Учебные задачи дисциплины:

1. Усвоение студентами основных положений в области источников энергии при сварке, тепловых и металлургических процессов, кристаллизации и технологической прочности.

2. Овладение студентами методами и практическим применением расчетов сварочных процессов.

3. Представление основных тенденций и направлений современного развития теоретических основ сварки.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Теория сварочных процессов» неразрывно связана с дисциплинами «Физика», «Электротехническое и конструкционное материаловедение», «Теоретические основы электротехники». Последующими дисциплинами являются все дисциплины профессионального цикла.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-14);

умением выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-17)

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- физические основы и классификация процессов сварки;

- физико-химические процессы в дуговом разряде, разновидности сварочных дуговых разрядов;

- лучевые сварочные источники энергии; основные понятия и законы тепловых процессов при сварке; нагрев и плавление металла, физико-химические процессы при сварке.

уметь:

- рассчитывать оптимальные режимы сварки;

- определять связь структуры сварного соединения с его эксплуатационными свойствами;

-выполнять диагностирование, мелкий, средний и капитальный ремонт промышленной и бытовой техники;

-выбирать материалы сварочного оборудования;

владеть:

- технологией получения качественного сварного соединения с заданными эксплуатационными свойствами и эксплуатационными характеристиками на уровне основного металла;

- техниками выполнения сварочных работ; .

- физико-химическими и металлофизическими процессами, происходящими при сварке в металле шва и околошовной зоне сварного соединения.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:

Физические основы и классификация процессов сварки; Физические – химические процессы в дуговом разряде. Проводимость твердых тел, жидкостей и газов; Виды сварочных дуг. Классификация и применение. Недуговые термические источники энергии. Химические источники энергии. Термопрессовые (ТП) и прессово-механические источники энергии. Основные понятия и законы в расчетах тепловых процессов при сварке. Расчеты тепловых процессов при нагреве тел различными источниками энергии. Нагрев и плавление металла при сварке. Термодинамические, электрохимические и кинетические основы металлургических процессов сварки. Металлургические процессы при сварке плавлением. Металлургические процессы при различных видах сварки. Понятие о дефектах кристаллической решетки. Термодеформационные процессы при сварке. Образование сварных соединений и формирование первичной структуры металла шва. Химическая неоднородность сварного соединения. Природа образования горячих трещин при сварке. Природа и механизм образования холодных трещин в сварных соединениях. Явление охрупчивания и хрупкое разрушение металла сварных соединений.

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы.

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

1.3. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий(по учебному плану)

| Семестр | Общее количество часов | Количество зачетных единиц | Контактные часы |  |  |  |  | Сам. раб. | Итоговый контроль (экзамен, зачет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Лекц. | Практ. | Сем. | Лаб. |  |  |
| ОФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 108 | 3 | 52 | 18 | 34 | - | - | 56 | зачет |
| 4 | 108 | 3 | 52 | 18 | 34 | - | - | 29 | Экзамен 27 |
| ЗФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 108 | 3 | 14 | 6 | 8 | - | - | 94 | зачет |
| 5 | 108 | 3 | 12 | 6 | 6 | - | - | 69 | Экзамен 27 |

2. Тематический план изучения дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет:

6 зачетных единиц,

216 часов.

| Наименования тем (разделов, модулей) | Количество часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | очная форма |  |  |  |  |  |  | заочная форма |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | в том числе |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | л | п | с | лаб |  | СР |  | л | п | с | лаб | СР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел (модуль) 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тема 1. - Физические основы и классификация процессов сварки. | 32 | 10 | 8 |  |  | 14 |  | 24 | 2 |  |  |  | 22 | Контроль-ная работа, РГР |
| Тема 2. Тепловые процессы при сварке. | 40 | 6 | 10 |  |  | 24 |  | 48 | 4 | 4 |  |  | 40 |  |
| Раздел (модуль) 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3 Физико-химические и металлургические процессы при сварке. | 72 | 14 | 18 |  |  | 40 |  | 70 | 2 | 2 |  |  | 66 | Контроль-ная работа, РГР |
| Тема 4 Термодеформационные процессы и превращение металла при сварке. | 72 | 12 | 18 |  |  | 42 |  | 74 | 4 | 4 |  |  | 66 |  |
| Всего часов | 216 | 42 | 54 |  |  | 120 |  | 216 | 12 | 10 |  |  | 194 |  |
| Форма итогового контроля | Зачет 72 часа Экзамен 144 часов |  |  |  |  |  |  | Зачет 72 часа Экзамен 144 часов |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 216 |  |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  |  |  |

- Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов*

| № | Наименование тем и вопросы, выносимые на самостоятельную работу | Форма отчетности | Количество часов | Рекомендуемая литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Тема 1. Физические основы и классификация процессов сварки. | Домашнее задание | 14 | О.Л. [1,2,3,4] Д.Л. [1] |
| 2. | Тема 2. Тепловые процессы при сварке. | Домашнее задание | 24 | О.Л. [1,2,3,4] Д.Л. [1] |
| 3. | Тема 3. Физико-химические и металлургические процессы при сварке. | Домашнее задание | 40 | О.Л. [1,2,3,4] Д.Л. [1] |
| 4 | Тема 4 Термодеформационные процессы и превращение металла при сварке. | Домашнее задание | 42 | О.Л. [1,2,3,4] Д.Л. [1] |
|  | ИТОГО |  | 120 |  |

*) Самостоятельная работа студентов включает самостоятельное изучение отдельных тем курса, подготовку к практическим занятиям, выполнение расчетно – графических работ.

3.1  Тематика расчетно-графических работ *)

1. РГР №1. Определение скорости охлаждения в околошовной зоне.

2. РГР №2. Определение времени нахождения металла в интервале температур снижения стойкости к межкристалитной корозии

*) Методические рекомендации по выполнению расчетно – графических работ прилагаются после рабочей программы.

- Фонд оценочных средств

  - Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины (модуля) и видов оценочных средств

| Этапы формирования компетенции | ПК-14, ПК-17 | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| Знаниевый этап (знать) | - физические основы и классификация процессов сварки; - физико-химические процессы в дуговом разряде, разновидности сварочных дуговых разрядов; - лучевые сварочные источники энергии; основные понятия и законы тепловых процессов при сварке; нагрев и плавление металла, физико-химические процессы при сварке. | Теоретические вопросы |
| Деятельностный этап (уметь) | - рассчитывать оптимальные режимы сварки; - определять связь структуры сварного соединения с его эксплуатационными свойствами; -выполнять диагностирование, мелкий, средний и капитальный ремонт промышленной и бытовой техники; -выбирать материалы сварочного оборудования; | Контрольная работа (практич.часть), практические занятия, тестовый контроль |
| Личностный этап (владеть) | - технологией получения качественного сварного соединения с заданными эксплуатационными свойствами и эксплуатационными характеристиками на уровне основного металла; - техниками выполнения сварочных работ; . - физико-химическими и металлофизическими процессами, происходящими при сварке в металле шва и околошовной зоне сварного соединения. | Зачет /Экзамен |

  - Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также

шкал оценивания

| Форма контроля | Уровни сформированности компетенции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Компетентность несформирована | Пороговый уровень компетентности | Продвинутый уровень компетентности | Высокий уровень |
|  | неудовл. | Удовл. | Хорошо | Отлично |
| Тестовый контроль | 1-59% правильных ответов | 60 -69% правильных ответов | 70-89% правильных ответов | 90-100% правильных ответов |
| Практическая работа (лабораторная работа) | Не выполнена или выполнена с грубыми нарушениями, выводы не соответствуют цели работы. | Выполнена частично или с нарушениями, выводы не соответствуют цели. | Работа выполнена полностью, отмечаются несущественные недостатки в оформлении. | Работа выполнена полностью, оформлена по требованиям. |
| Зачет | Не раскрыт полностью ни один теор. вопрос, практическое задание не выполнено или выполнено сгрубыми ошибками | Теор.вопросы раскрыты с замечаниями, однако логика соблюдена. Практическое задание выполнено, но с замечаниями: намечен ход выполнения, однако не полно раскрыты возможности выполнения | Работа выполнена с несущественными замечаниями | Работа выполнена полностью, оформлена по требованиям. |
| Курсовая работа | Студент не знает значительной части теоритического материала по исследуемому вопросу, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практическое задание, не может сделать выводы и рекомендации. При защите не отвечает на дополнительные вопросы. Не имеет презентации. | Студент имеет знания только основного материала по изучаемой проблеме, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение логической последовательности в изложении материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ, выводы и рекомендации носят общий характер. При защите не уверено отвечает на дополнительные вопросы. Не имеет презентации. | Студент уверенно знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос при защите, правильно применяет теоритические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. Выводы и рекомендации в основном логичны и носят рекомендательный характер. При защите уверено отвечает на дополнительные вопросы, но делает незначительные ошибки. Имеет презентацию к докладу. | Студент глубоко и прочно усвоил программный материал по исследуемой проблеме, исчерпывающе, последовательно, четко и логически излагает материал, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. Выводы и рекомендации логичны и носят рекомендательный характер. При защите уверено отвечает на дополнительные вопросы, и не делает ошибок. Имеет презентацию к докладу. |
| Экзамен | Студент не знает значительной части теоритического материала по дисциплине, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практическое задание. | Студент имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ | Студент уверенно знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоритические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения | Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически излагает материал, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач |

  - Оформление комплекта заданий к тестовому контролю знаний

(ПК – 14, ПК-17)

Комплект тестов (тестовых заданий)

1.Что такое сварка (ГОСТ 2601-84)?

- получение неразъемных соединений давлением или плавлением;

- неразъемное соединение деталей при совместном плавлении;

- получение неразъемных соединений посредством установления межатомных связей между соединяемыми частями при их нагревании и (или) пластическом деформировании;

- метод получения неразъемных соединений.

- На какое расстояние должны быть сближены поверхностные атомы соединяемых деталей при сварке?

- 0,1-0,3 мм;

- 3 -5 ангстрем;

- 0,001 - 0,003 мм;

- 3 - 5 микрон.

- Какие виды элементарных связей существуют в твердых телах?

- ионные, ковалентные, металлические и молекулярные;

- металлические, ионные, твердотельные;

- ионные, ковалентные, металлические;

- атомные и молекулярные.

- Что такое «эффективный к.п.д. процесса сварки»?

- отношение вводимой к выделяемой энергии;

- отношение энергии, введенной в изделие, к энергии, выделяемой источником;

- к.п.д. источника энергии;

- к.п.д. теплопередачи.

- Как классифицируются сварочные процессы по виду вводимой в изделие энергии?

- сварка, наплавка, пайка, напыление;

- сварка плавлением, сварка давлением;

- термические, термомеханические и прессово-механические;

- высокоэнергетические, среднеэнергетические.

- К каким процессам относится газовая сварка?

- термомеханическим;

- термическим;

- прессово-механическим;

- химическим.

- К каким процессам относится контактная сварка?

- термомеханическим;

- термическим;

- прессово-механическим;

- к прессовым.

- К каким процессам относится сварка взрывом?

- термическим;

- термомеханическим;

- прессово-механическим;

- химическим.

- Какая энергия источника используется при газовой и термитной сварке?

- тепловая;

- химическая;

- физическая;

- термическая.

- Какая энергия источника используется при дуговой и индукционной сварке?

- тепловая;

- химическая;

- электрическая;

- термическая.

- Какую температуру имеет сварочная дуга?

А)	5000-6000°С;

в) 3000^10000°С;

с) 1000-3000К;

D)2000-10000°С.

- Из каких частей состоит сварочная дуга?

- головная и хвостовая часть;

- анодная и катодная области и столб;

- столб дуги, верхняя и нижняя части;

- цилиндрической и конической.

- Как называется процесс образования электрических заряженных частиц в газе?

- поляризация;

- газификация;

- ионизация;

- электризация.

- Каким уравнением определяется степень ионизации газа или плазмы?

- уравнением Бойля-Мариотта;

- уравнением Сага;

- уравнением Бернулли;

- уравнением Клайперона.

- Какие металлы имеют наименьший потенциал ионизации?

- калий и натрий;

- медь и никель;

- железо, калий, натрий;

- золото, серебро.

- Куда теряется энергия сварочной дуги?

- на плавление металла и флюса;

- на излучение в атмосферу, на теплопроводность металла и унос с брызгами металла;

- на излучение в атмосферу;

- на теплоунос.

- Какие виды переноса электродного металла наблюдаются при сварке? а) капельный, струйный, порциями;

в) крупнокапельный, мелкокапельный, струйный, в виде паров; с) струйный и капельный; е) капельный, парообразный.

- Какие силы действуют на каплю электродного металла в период ее формирования?

- силы тяжести, электродинамические силы, силы поверхностного натяжения, силы давления газов и реактивная сила газов;

- сила тяжести, центробежная сила, сила давления газов и реактивная сила газов;

- электродинамические силы, сила поверхностного натяжения, сила давления газов;

- сила тяжести, сила давления газов.

- Назовите основные геометрические параметры сварочной ванны?

- ширина, высота, длина;

- длина и глубина;

- длина, ширина, глубина;

- температура, длина.

- Какую среднюю температуру имеет сварочная ванна при автоматической дуговой сварке малоуглеродистой стали?

- 15000С;

- 20000С; с) 18000С;

D) 2500К.

- Какие газы отрицательно влияют на свойства металла шва при сварке?

- аммиак, кислород, ацетилен;

- кислород, водород, азот;

- углекислый газ, азот, кислород;

- СО2 , Н2.

- Какие элементы являются наиболее сильными раскислителями в сварочной ванне?

- кремний, титан, алюминий;

- ниобий, хром, марганец;

- железо, никель, кремний;

- медь, никель, серебро.

- Как изменяется растворимость газов в сварочной ванне при ее охлаждении?

- не меняется;

- понижается;

- возрастает;

- стабилизируется.

- Какие химические соединения могут образовываться при взаимодействии металлов с газами при сварке?

- фосфиды, сульфиды;

- оксиды, сульфиды;

- оксиды, гидриды, нитриды;

- карбиды, фосфиды.

- Что может быть источником водородных пор в металле шва?

- влага, ржавчина, масло;

- влага, окалина, металлические включения;

- окалина, краска;

- шлак, непровары.

- Какие металлы являются сильными карбидообразующими?

- калий, натрий, кальций;

- вольфрам, молибден, ванадий, хром;

- магний, натрий, марганец;

- железо, свинец, олово.

- Что представляют собой сварочные шлаки?

- смеси различных веществ;

- сплавы различных веществ;

- сплавы различных оксидов и солей;

- смеси оксидов.

- Какие теории строения жидких шлаков существуют?

- молекулярная и ионная;

- молекулярная и квантовая;

- кристаллическая и ионная;

- жидкостная и кристаллическая.

- Какие окислы преобладают в кислых шлаках?

- СаО, MgO, FeO;

- Si°2, Ti°2, B2O3;

- FeO, MnO, NiO;

- AI2O3, CuO, Na2O.

- Какие окислы преобладают в основных шлаках?

- MnO, FeO, Na2O;

- SiO2, TiO2, B2O3;

- P2O5, AI2O3, K2O3;

- AI2O3, TiO2, SiO2.

- Физические свойства сварочных шлаков характеризуются:

- твердостью, плотностью, кислотностью;

- жидкотекучестью, температурой плавления, основностью;

- тепловыми константами, вязкостью, газопроницаемостью, плотностью, отделяемостью от шва;

- плотностью, основностью, отделяемостью шлака.

- Сварочные флюсы имеют:

- интервал температур плавления;

- точку плавления;

- точку плавления и кипения;

- точку кипения.

- Как зависит вязкость от химического состава шлака?

- основные шлаки - «короткие», кислые шлаки - «длинные»;

- основные шлаки - «длинные», кислые шлаки - «короткие»;

- вязкость шлаков не зависит от химического состава;

- вязкость увеличивается с увеличением числа компонентов.

- Как делятся сварочные шлаки в зависимости от химического состава?

- кислые, оксидные, основные, солевые;

- основные, кислые;

- оксидного, солевого и оксидно-солевого типа;

- с простыми и комплексными соединениями.

- Какие металлургические функции выполняют в сварочной ванне шлаки, образуемые из электродных покрытий и флюсов?

- раскисление, легирование, модифицирование, рафинирование;

- раскисление, разжижение, расплавление;

- легирование, очистка, повышение вязкости;

- защита сварочной ванны и очистка ее.

- Какие системы веществ взаимодействуют при сварке покрытыми электродами и под слоем флюса?

- флюс-металл;

- газ-металл;

- металл-шлак-газ;

- проволока - флюс-сварочная ванна.

- В чем особенности металлургических процессов при ЭШС?

- все процессы идут на границе «металл-шлак»;

- металл ванны реагирует с воздухом и шлаком;

- выделяющиеся газы защищают металл;

- процессы протекают с усиленным охлаждением.

- В чем особенности металлургических процессов при сварке под флюсом?

- взаимодействие металла со шлаком;

- нет потерь металла на испарение, разбрызгивание и окисление;

- флюс плавится дуговым разрядом;

- нет испарения металла в дуге.

- В чем особенности металлургических процессов при сварке в защитных газах?

- нестабильность защиты металла;

- охлаждение ванны потоком газа;

- нет разбрызгивания металла и шлака;

- отсутствует взаимодействие по границе «жидкий металл-шлак», раскисление в ванне за счет сварочной проволоки.

- Каковы особенности металлургических процессов при ручной дуговой сварке?

- взаимодействие газов и шлака с металлом капли и ванны;

- защита шлаком сварочной ванны;

- раскисление шлаком металла капли и ванны;

- разбрызгивание металла и шлака.

- Что такое «температурный интервал хрупкости»?

- хрупкость при высоких температурах;

- интервал температур, при котором прочность и пластичность очень малы;

- разность температур «ликвидус-солидус»;

- диапазон «ликвидус-солидус».

- От чего зависит величина ТИХ?

- от скорости охлаждения и нагрева;

- от химического состава металла, состава межкристаллических прослоек, размера и формы кристаллитов;

- от химического состава металла и скорости охлаждения;

- от температуры плавления.

- В чем заключаются термодеформационные процессы при сварке?

- в упругопластическом деформировании металла при неравномерном нагреве в процессе сварки и возниконвении временных и остаточных напряжений;

- в нагреве до высоких температур при сварке и возникновении деформаций;

- в появлении термических деформаций в процессе сварки и после охлаждения;

- нагреве и охлаждении металла.

- Какие физические факторы вызывают появление сварочных деформаций и напряжений:

- погонная энергия сварки, предварительный подогрев и термообработка;

- большой зазор и разделка кромок стыков, неправильный выбор режима сварки;

- неравномерный нагрев, усадка металла шва, неправильный выбор режима сварки;

- неоднородность структуры металла.

- Что такое технологическая свариваемость?

- совокупность свойств основного металла, определяющих чувствительность к термическому циклу сварки и способность при данной технологии сварки образовывать качественное сварное соединение;

- способность образовывать сварное соединение при данной технологии сварки;

- совокупность свойств, определяющих чувствительность металла к термическому циклу сварки и данной технологии сварки;

- свариваемость без образования трещин.

- Какие виды химической неоднородности существуют в сварных швах?

- преобладание дендритной структуры металла над равноосной;

- внутрикристаллитная, межкристаллитная, неоднородность в зоне сплавления, зернограничная и внутризеренная;

- межкристаллитная и внутрикристаллитная;

- общая, зональная и межкристаллитная.

- В чем заключаются особенности первичной кристаллизации сварных швов?

- одновременный нагрев источником тепла и охлаждение основным металлом, неравномерное распределение температуры по объему сварочной ванны и большая скорость роста кристаллов;

- одновременный нагрев и охлаждение, рост кристаллов, градиент температур;

- быстрый рост кристаллов, крупнозернистая макроструктура, высокий уровень температур;

- частое чередование нагрева и охлаждения, быстрый рост кристаллов.

- Каковы особенности вторичной кристаллизации в наплавленном металле?

- крупнозернистое строение переходит в мелкозернистую структуру;

- образуется аустенитная, ферритная и мартенситная структура;

- эвтектоидные превращения с содержанием углерода в аустените менее 0,83%, перлита образуется больше, с меньшим содержанием углерода и более тонкого строения, чем при равновесных превращениях;

- перлитная структура не отличается от структуры в слитках металла, превращения аустенита в перилт и феррит аналогичны литому металлу.

- Какие участки содержит ЗТВ?

- перегрева, пережога, нормализации;

- неполного расплавления, перегрева, отпуска;

- неполного расплавления, перегрева, нормализации, неполной перекристаллизации, рекристаллизации и снеломкости;

- перегрева, нормализации, перекристаллизации, отпуска.

- Какие трещины называют еще горячими?

- кристаллизационные;

- водородные;

- возникающие при структурных превращениях;

- пересекающие кристаллы и границы их.

- Какие основные схемы нагреваемых тел применяются в расчетах тепловых процессов при сварке?

- бесконечное, полубесконечное, плоское и цилиндрическое тело, стержень и пластина;

- бесконечное и полубесконечное тело, бесконечная пластина, полубесконечная пластина, плоский слой, бесконечный и полубесконечный стержни;

- пластина большой, средней и малой толщины, брус, стержень и оболочка;

- бесконечное и полубесконечное тело, бесконечная и полубесконечная пластина, стержень.

- Какие основные схемы источников тепла применяются в расчетах тепловых процессов при сварке?

- мгновенные точечный, линейный и плоский источники, непрерывно действующие и движущиеся источники;

- точечный, линейный, плоский и объемный источники, медленно и быстродвижущиеся источники;

- точечный, линейный, плоский источники;

- мгновенные и непрерывно действующие точечные, линейные, объемные источники.

- Как называется кривая линия, описывающая распределение данной температуры в теле?

- термическая кривая;

- терминал;

- изотерма;

- изобара.

- Что такое «температурное поле»?

- распределение температур в теле в конкретный момент времени;

- кривые линии изотерм;

- совокупность изотерм;

- температура тела.

- Что показывает изотерма температуры плавления металла при сварке?

- контуры катодного пятна;

- сечение столба сварочной дуги;

- границы сварочной ванны;

- контуры анодного пятна.

- Какие стали обладают лучшей свариваемостью?

- низколегированные;

- углеродистые;

- высоколегированные;

- низкоуглеродистые.

- Какие стали более склонны к появлению горячих трещин при сварке?

- низколегированные конструкционные;

- высокоуглеродистые;

- низкоуглеродистые;

- низкоуглеродистые конструкционные.

- При сварке каких сталей наиболее сильно проявляется ликвация?

- среднелегированных;

- высоколегированных;

- высокоуглеродистых;

- низколегированных.

- При каких методах сварки преобладает дендритное строение сварных швов?

- при методах сварки плавлением;

- при дуговой сварке;

- при газовой сварке;

- при методах сварки давлением.

- Какие факторы приводят к появлению холодных трещин при сварке?

- химическая неоднородность;

- физическая неоднородность;

- закалочные структуры и водород;

- предварительный подогрев и быстрое охлаждение.

- Какие факторы ухудшают свариваемость алюминия?

- химическая неоднородность;

- физическая неоднородность;

- наличие окисной пленки, химическая неоднородность ;

- предварительный подогрев и быстрое охлаждение.

- тугоплавкая окисная пленка, окисление сварочной ванны, высокая теплопроводность.

- Назовите факторы, ухудшающие свариваемость меди.

- склонность к водородным трещинам;

- физическая неоднородность;

- наличие окисной пленки, химическая неоднородность ;

- высокая теплопроводность, склонность к водородным трещинам.

- тугоплавкая окисная пленка, окисление сварочной ванны, высокая теплопроводность.

- Какую температуру имеет сварочная дуга?

А)	1500-3000°С;

в) 3000^10000°С;

с) 5000-6000°С;

D) 2000-10000^.

- Какие части содержит сварочная дуга?

- столб дуги, анодная и катодная области;

- столб дуги, анодная и катодная области, головная и хвостовая часть,;

- столб дуги, верхняя и нижняя части;

- цилиндрическую и коническую.

- Какие металлы имеют наименьший потенциал ионизации?

- калий и натрий;

- медь и никель;

- железо, калий, натрий;

- золото, серебро.

- Какие виды переноса электродного металла наблюдаются при сварке?

а) капельный, струйный, порциями;

в) крупнокапельный, мелкокапельный, струйный, в виде паров; с) струйный и капельный; е) капельный, парообразный.

- Как изменяется растворимость газов при охлаждении сварочной ванны?

- не меняется;

- понижается;

- возрастает;

- стабилизируется.

- Что образуется при взаимодействии металлов с газами при сварке?

- фосфиды, сульфиды;

- оксиды, сульфиды;

- оксиды, гидриды, нитриды;

- карбиды, фосфиды.

- Источниками водородных пор в металле шва являются:

- влага, ржавчина, масло;

- влага, окалина, металлические включения;

- окалина, краска;

- шлак, непровары.

- Какие металлы активно образуют карбиды?

- калий, натрий, кальций;

- вольфрам, молибден, ванадий, хром;

- магний, натрий, марганец;

- железо, свинец, олово.

- Чем являются сварочные шлаки?

- смеси различных веществ;

- сплавы различных веществ;

- сплавы различных окислов и солей;

- смеси оксидов.

- Назовите теории строения жидких шлаков:

- молекулярная и ионная;

- молекулярная и квантовая;

- кристаллическая и ионная;

- жидкостная и кристаллическая.

- Какие окислы преобладают в кислых шлаках?

- СаО, MgO, FeO;

- SiO2, TiO2, B2O3;

- FeO, MnO, NiO;

- AI2O3, CuO, Na2O.

- Какие окислы преобладают в основных шлаках?

- MnO, FeO, N2O;

в) SiO2, ТЮ2, B2O3;

- P2O5, Al2O3, K2O3;

- Al2O3, TiO2, SiO2.

- Сварочные флюсы имеют:

- точку кипения;

- точку плавления;

- точку плавления и кипения;

- интервал температур плавления.

- Как влияет химсостав шлака на его вязкость?

- основные шлаки - «короткие», кислые шлаки - «длинные»;

- основные шлаки - «длинные», кислые шлаки - «короткие»;

- вязкость шлаков не зависит от химического состава;

- вязкость увеличивается с увеличением числа компонентов.

- Какие металлургические функции выполняют в сварочной ванне шлаки, образуемые из электродных покрытий и флюсов?

- защита сварочной ванны, рафинирование;

- раскисление, разжижение, расплавление;

- легирование, очистка, повышение вязкости;

- раскисление, легирование, модифицирование, рафинирование.

- Какие системы веществ взаимодействуют при сварке под слоем флюса?

- флюс-металл;

- газ-металл;

- металл-шлак-газ;

- проволока-флюс-сварочная ванна.

- В чем особенности металлургических процессов при сварке в защитных газах?

- нестабильность защиты металла;

- охлаждение ванны потоком газа;

- нет разбрызгивания металла и шлака;

- отсутствует взаимодействие по границе «жидкий металл-шлак», раскисление в ванне за счет сварочной проволоки.

- Каковы особенности металлургических процессов при ручной дуговой сварке?

- взаимодействие газов и шлака с металлом капли и ванны;

- защита шлаком сварочной ванны;

- раскисление шлаком металла капли и ванны;

- разбрызгивание металла и шлака.

- Что означает «ТИХ»?

- хрупкость при высоких температурах;

- интервал температур, при котором прочность и пластичность очень малы;

- разность температур «ликвидус-солидус»;

- диапазон «ликвидус-солидус».

- От чего зависит величина температурного интервала хрупкости?

- от скорости охлаждения и нагрева;

- от химического состава металла, состава межкристаллических прослоек, размера и формы кристаллитов;

- от химического состава металла и скорости охлаждения;

- от температуры плавления.

- Что вызывает появление сварочных деформаций и напряжений?

- погонная энергия сварки, предварительный подогрев и термообработка;

- большой зазор и разделка кромок стыков, неправильный выбор режима сварки;

- неравномерный нагрев, усадка металла шва, структурные превращения;

- неоднородность структуры металла.

- Дайте определение «технологическая свариваемость»?

- совокупность свойств основного металла, определяющих чувствительность к термическому циклу сварки и способность при данной технологии сварки образовывать качественное сварное соединение;

- способность образовывать сварное соединение при данной технологии сварки;

- совокупность свойств, определяющих чувствительность металла к термическому циклу сварки и данной технологии сварки;

- свариваемость без образования трещин.

- Первичная кристаллизация сварных швов связана с процессами:

- одновременный нагрев источником тепла и охлаждение основным металлом, неравномерное распределение температуры, большая скорость роста кристаллов;

- одновременный нагрев и охлаждение, рост кристаллов, градиент температур;

- быстрый рост кристаллов, крупнозернистая макроструктура, высокий уровень температур;

- частое чередование нагрева и охлаждения, быстрый рост кристаллов.

- Какие участки содержит зона термического влияния?

- перегрева, пережога, нормализации, отпуска;

- неполного расплавления, перегрева, отпуска;

- неполного расплавления, перегрева, нормализации, неполной перекристаллизации, рекристаллизации и синеломкости;

- перегрева, нормализации, перекристаллизации, отпуска.

- Горячие трещины по своей природе:

- кристаллизационные;

- водородные;

- возникающие при структурных превращениях;

- пересекающие кристаллы и границы их.

- Назовите основные схемы нагреваемых тел, применяемых в расчетах тепловых процессов при сварке.

- бесконечное, полубесконечное, плоское и цилиндрическое тело, стержень и пластина;

- бесконечное и полубесконечное тело, бесконечная пластина, полубесконечная пластина, плоский слой, бесконечный и полубесконечный стержни;

- пластина большой, средней и малой толщины, брус, стержень и оболочка;

- бесконечное и полубесконечное тело, бесконечная и полубесконечная пластина, стержень.

- Перечислите основные схемы источников тепла, применяемых в расчетах тепловых процессов при сварке, в зависимости от распределенности .

- мгновенные точечный, линейный и плоский источники, непрерывно действующие и движущиеся источники;

- точечный, линейный, плоский и объемный источники;

- точечный, линейный, плоский источники;

- мгновенные и непрерывно действующие точечные, линейные, объемные источники.

- Как называется кривая линия, описывающая распределение данной температуры в теле?

- термическая кривая;

- терминал;

- изотерма;

- изобара.

- Назовите основные схемы сварочных источников тепла в зависимости от времени действия.

- мгновенные точечный, линейный и плоский источники, непрерывно действующие и движущиеся источники;

- точечный, линейный, плоский и объемный источники;

- точечный, линейный, плоский источники;

- мгновенные и непрерывно действующие.

- Какие основные схемы сварочных источников тепла в зависимости от расположения относительно рассматриваемой точки применяют?

- неподвижный, подвижный и быстродвижущийся источники;

- точечный, линейный, плоский и объемный источники;

- точечный, линейный, плоский источники;

- мгновенные и непрерывно действующие.

- Температурное поле - это:

- распределение температур в теле в конкретный момент времени;

- кривые линии изотерм;

- совокупность изотерм;

- температура тела.

- Что показывает изотерма температуры плавления металла при сварке?

- контуры катодного пятна;

- сечение столба сварочной дуги;

- границы сварочной ванны;

- границы сварочной ванны.

- Наилучшую свариваемость имеют стали:

- низколегированные;

- углеродистые;

- высоколегированные;

- низкоуглеродистые и низколегированные конструкционные.

- Какие стали более склонны к появлению горячих трещин при сварке?

- низколегированные конструкционные;

- высокоуглеродистые;

- низкоуглеродистые;

- низкоуглеродистые конструкционные.

- При сварке каких сталей наиболее сильно проявляется ликвация?

- среднелегированных;

- высоколегированных;

- высокоуглеродистых;

- низколегированных.

- При каких методах сварки преобладает дендритное строение сварных швов?

- при методах сварки плавлением;

- при дуговой сварке;

- при газовой сварке;

- при методах сварки давлением.

- Перенос электродного металла при сварке происходит: а) капельный, струйный, порциями;

в) крупнокапельный, мелкокапельный, струйный, в виде паров; с) струйный и капельный; е) капельный, парообразный.

- Назовите силы, действующие на каплю электродного металла в период ее формирования.

- силы тяжести, электродинамические силы, силы поверхностного натяжения, силы давления газов и реактивная сила газов;

- сила тяжести, центробежная сила, сила давления газов и реактивная сила газов;

- электродинамические силы, сила поверхностного натяжения, сила давления газов;

- сила тяжести, сила давления газов.

101.Что такое сварка (ГОСТ 2601-84)?

- получение неразъемных соединений давлением или плавлением;

- неразъемное соединение деталей при совместном плавлении;

- получение неразъемных соединений посредством установления межатомных связей между соединяемыми частями при их нагревании и (или) пластическом деформировании;

- метод получения неразъемных соединений.

- На какое расстояние должны быть сближены поверхностные атомы соединяемых деталей при сварке?

- 0,1^0,3 мм;

- 3 ^5 ангстрем;

- 0,001 - 0,003 мм;

- 3 - 5 микрон.

- Какие виды элементарных связей существуют в твердых телах?

- ионные, ковалентные, металлические и молекулярные;

- металлические, ионные, твердотельные;

- ионные, ковалентные, металлические;

- атомные и молекулярные.

- Что такое «эффективный к.п.д. процесса сварки»?

- отношение вводимой к выделяемой энергии;

- отношение энергии, введенной в изделие, к энергии, выделяемой источником;

- к. п. д. источника энергии;

- к.п.д. теплопередачи.

- Как классифицируются сварочные процессы по виду вводимой в изделие энергии?

- сварка, наплавка, пайка, напыление;

- сварка плавлением, сварка давлением;

- термические, термомеханические и прессово-механические;

- высокоэнергетические, среднеэнергетические.

- К каким процессам относится газовая сварка?

- термомеханическим;

- термическим;

- прессово-механическим;

- химическим.

- К каким процессам относится контактная сварка?

- термомеханическим;

- термическим;

- прессово-механическим;

- к прессовым.

- К каким процессам относится сварка взрывом?

- термическим;

- термомеханическим;

- прессово-механическим;

- химическим.

- Какая энергия источника используется при газовой и термитной сварке?

- тепловая;

- химическая;

- физическая;

- термическая.

- Какая энергия источника используется при дуговой и индукционной сварке?

- тепловая;

- химическая;

- электрическая;

- термическая.

- Какую температуру имеет сварочная дуга?

А)	5000-6000°С; в) 3000^10000°С; с) 1000-3000К;

D)2000-10000°С.

- Из каких частей состоит сварочная дуга?

- головная и хвостовая часть;

- анодная и катодная области и столб;

- столб дуги, верхняя и нижняя части;

- цилиндрической и конической.

- Как называется процесс образования электрических заряженных частиц в газе?

- поляризация;

- газификация;

- ионизация;

- электризация.

- Каким уравнением определяется степень ионизации газа или плазмы?

- уравнением Бойля-Мариотта;

- уравнением Сага;

- уравнением Бернулли;

- уравнением Клайперона.

- Какие металлы имеют наименьший потенциал ионизации?

- калий и натрий;

- медь и никель;

- железо, калий, натрий;

- золото, серебро.

- Куда теряется энергия сварочной дуги?

- на плавление металла и флюса;

- на излучение в атмосферу, на теплопроводность металла и унос с брызгами металла;

- на излучение в атмосферу;

- на теплоунос.

- Какие виды переноса электродного металла наблюдаются при сварке? а) капельный, струйный, порциями;

в) крупнокапельный, мелкокапельный, струйный, в виде паров; с) струйный и капельный; е) капельный, парообразный.

- Какие силы действуют на каплю электродного металла в период ее формирования?

- силы тяжести, электродинамические силы, силы поверхностного натяжения, силы давления газов и реактивная сила газов;

- сила тяжести, центробежная сила, сила давления газов и реактивная сила газов;

- электродинамические силы, сила поверхностного натяжения, сила давления газов;

- сила тяжести, сила давления газов.

- Назовите основные геометрические параметры сварочной ванны?

- ширина, высота, длина;

- длина и глубина;

- длина, ширина, глубина;

- температура, длина.

- Какую среднюю температуру имеет сварочная ванна при автоматической дуговой сварке малоуглеродистой стали?

- 15000С;

- 20000С; с) 18000С;

D)2500К.

- Какие газы отрицательно влияют на свойства металла шва при сварке?

- аммиак, кислород, ацетилен;

- кислород, водород, азот;

- углекислый газ, азот, кислород;

- СО2 , Н2.

- Какие элементы являются наиболее сильными раскислителями в сварочной ванне?

- кремний, титан, алюминий;

- ниобий, хром, марганец;

- железо, никель, кремний;

- медь, никель, серебро.

- Как изменяется растворимость газов в сварочной ванне при ее охлаждении?

- не меняется;

- понижается;

- возрастает;

- стабилизируется.

- Какие химические соединения могут образовываться при взаимодействии металлов с газами при сварке?

- фосфиды, сульфиды;

- оксиды, сульфиды;

- оксиды, гидриды, нитриды;

- карбиды, фосфиды.

- Что может быть источником водородных пор в металле шва?

- влага, ржавчина, масло;

- влага, окалина, металлические включения;

- окалина, краска;

- шлак, непровары.

- Какие металлы являются сильными карбидообразующими?

- калий, натрий, кальций;

- вольфрам, молибден, ванадий, хром;

- магний, натрий, марганец;

- железо, свинец, олово.

- Что представляют собой сварочные шлаки?

- смеси различных веществ;

- сплавы различных веществ;

- сплавы различных оксидов и солей;

- смеси оксидов.

- Какие теории строения жидких шлаков существуют?

- молекулярная и ионная;

- молекулярная и квантовая;

- кристаллическая и ионная;

- жидкостная и кристаллическая.

- Какие окислы преобладают в кислых шлаках?

- СаО, MgO, FeO;

- SiO2, TiO2, B2O3;

- FeO, MnO, NiO;

- AbO3, CuO, Na2O.

- Какие окислы преобладают в основных шлаках?

- MnO, FeO, Na2O;

- SiO2, ТЮ2, B2O3;

- P2O5, Al2O3, K2O3;

- AI2O3, TiO2, SiO2.

- Физические свойства сварочных шлаков характеризуются:

- твердостью, плотностью, кислотностью;

- жидкотекучестью, температурой плавления, основностью;

- тепловыми константами, вязкостью, газопроницаемостью, плотностью, отделяемостью от шва;

- плотностью, основностью, отделяемостью шлака.

- Сварочные флюсы имеют:

- интервал температур плавления;

- точку плавления;

- точку плавления и кипения;

- точку кипения.

- Как зависит вязкость от химического состава шлака?

- основные шлаки - «короткие», кислые шлаки - «длинные»;

- основные шлаки - «длинные», кислые шлаки - «короткие»;

- вязкость шлаков не зависит от химического состава;

- вязкость увеличивается с увеличением числа компонентов.

- Как делятся сварочные шлаки в зависимости от химического состава?

- кислые, оксидные, основные, солевые;

- основные, кислые;

- оксидного, солевого и оксидно-солевого типа;

- с простыми и комплексными соединениями.

- Какие металлургические функции выполняют в сварочной ванне шлаки, образуемые из электродных покрытий и флюсов?

- раскисление, легирование, модифицирование, рафинирование;

- раскисление, разжижение, расплавление;

- легирование, очистка, повышение вязкости;

- защита сварочной ванны и очистка ее.

- Какие системы веществ взаимодействуют при сварке покрытыми электродами и под слоем флюса?

- флюс-металл;

- газ-металл;

- металл-шлак-газ;

- проволока - флюс-сварочная ванна.

- В чем особенности металлургических процессов при ЭШС?

- все процессы идут на границе «металл-шлак»;

- металл ванны реагирует с воздухом и шлаком;

- выделяющиеся газы защищают металл;

- процессы протекают с усиленным охлаждением.

- В чем особенности металлургических процессов при сварке под флюсом?

- взаимодействие металла со шлаком;

- нет потерь металла на испарение, разбрызгивание и окисление;

- флюс плавится дуговым разрядом;

- нет испарения металла в дуге.

- В чем особенности металлургических процессов при сварке в защитных газах?

- нестабильность защиты металла;

- охлаждение ванны потоком газа;

- нет разбрызгивания металла и шлака;

- отсутствует взаимодействие по границе «жидкий металл-шлак», раскисление в ванне за счет сварочной проволоки.

- Каковы особенности металлургических процессов при ручной дуговой сварке?

- взаимодействие газов и шлака с металлом капли и ванны;

- защита шлаком сварочной ванны;

- раскисление шлаком металла капли и ванны;

- разбрызгивание металла и шлака.

- Что такое «температурный интервал хрупкости»?

- хрупкость при высоких температурах;

- интервал температур, при котором прочность и пластичность очень малы;

- разность температур «ликвидус-солидус»;

- диапазон «ликвидус-солидус».

- От чего зависит величина ТИХ?

- от скорости охлаждения и нагрева;

- от химического состава металла, состава межкристаллических прослоек, размера и формы кристаллитов;

- от химического состава металла и скорости охлаждения;

- от температуры плавления.

- В чем заключаются термодеформационные процессы при сварке?

- в упругопластическом деформировании металла при неравномерном нагреве в процессе сварки и возниконвении временных и остаточных напряжений;

- в нагреве до высоких температур при сварке и возникновении деформаций;

- в появлении термических деформаций в процессе сварки и после охлаждения;

- нагреве и охлаждении металла.

- Какие физические факторы вызывают появление сварочных деформаций и напряжений:

- погонная энергия сварки, предварительный подогрев и термообработка;

- большой зазор и разделка кромок стыков, неправильный выбор режима сварки;

- неравномерный нагрев, усадка металла шва, неправильный выбор режима сварки;

- неоднородность структуры металла.

- Что такое технологическая свариваемость?

- совокупность свойств основного металла, определяющих чувствительность к термическому циклу сварки и способность при данной технологии сварки образовывать качественное сварное соединение;

- способность образовывать сварное соединение при данной технологии сварки;

- совокупность свойств, определяющих чувствительность металла к термическому циклу сварки и данной технологии сварки;

- свариваемость без образования трещин.

- Какие виды химической неоднородности существуют в сварных швах?

- преобладание дендритной структуры металла над равноосной;

- внутрикристаллитная, межкристаллитная, неоднородность в зоне сплавления, зернограничная и внутризеренная;

- межкристаллитная и внутрикристаллитная;

- общая, зональная и межкристаллитная.

- В чем заключаются особенности первичной кристаллизации сварных швов?

- одновременный нагрев источником тепла и охлаждение основным металлом, неравномерное распределение температуры по объему сварочной ванны и большая скорость роста кристаллов;

- одновременный нагрев и охлаждение, рост кристаллов, градиент температур;

- быстрый рост кристаллов, крупнозернистая макроструктура, высокий уровень температур;

- частое чередование нагрева и охлаждения, быстрый рост кристаллов.

- Каковы особенности вторичной кристаллизации в наплавленном металле?

- крупнозернистое строение переходит в мелкозернистую структуру;

- образуется аустенитная, ферритная и мартенситная структура;

- эвтектоидные превращения с содержанием углерода в аустените менее 0,83%, перлита образуется больше, с меньшим содержанием углерода и более тонкого строения, чем при равновесных превращениях;

- перлитная структура не отличается от структуры в слитках металла, превращения аустенита в перилт и феррит аналогичны литому металлу.

- Какие участки содержит ЗТВ?

- перегрева, пережога, нормализации;

- неполного расплавления, перегрева, отпуска;

- неполного расплавления, перегрева, нормализации, неполной перекристаллизации, рекристаллизации и снеломкости;

- перегрева, нормализации, перекристаллизации, отпуска.

- Какие трещины называют еще горячими?

- кристаллизационные;

- водородные;

- возникающие при структурных превращениях;

- пересекающие кристаллы и границы их.

- Какие основные схемы нагреваемых тел применяются в расчетах тепловых процессов при сварке?

- бесконечное, полубесконечное, плоское и цилиндрическое тело, стержень и пластина;

- бесконечное и полубесконечное тело, бесконечная пластина, полубесконечная пластина, плоский слой, бесконечный и полубесконечный стержни;

- пластина большой, средней и малой толщины, брус, стержень и оболочка;

- бесконечное и полубесконечное тело, бесконечная и полубесконечная пластина, стержень.

- Какие основные схемы источников тепла применяются в расчетах тепловых процессов при сварке?

- мгновенные точечный, линейный и плоский источники, непрерывно действующие и движущиеся источники;

- точечный, линейный, плоский и объемный источники, медленно и быстродвижущиеся источники;

- точечный, линейный, плоский источники;

- мгновенные и непрерывно действующие точечные, линейные, объемные источники.

- Как называется кривая линия, описывающая распределение данной температуры в теле?

- термическая кривая;

- терминал;

- изотерма;

- изобара.

- Что такое «температурное поле»?

- распределение температур в теле в конкретный момент времени;

- кривые линии изотерм;

- совокупность изотерм;

- температура тела.

- Что показывает изотерма температуры плавления металла при сварке?

- контуры катодного пятна;

- сечение столба сварочной дуги;

- границы сварочной ванны;

- контуры анодного пятна.

- Какие стали обладают лучшей свариваемостью?

- низколегированные;

- углеродистые;

- высоколегированные;

- низкоуглеродистые.

- Какие стали более склонны к появлению горячих трещин при сварке?

- низколегированные конструкционные;

- высокоуглеродистые;

- низкоуглеродистые;

- низкоуглеродистые конструкционные.

- При сварке каких сталей наиболее сильно проявляется ликвация?

- среднелегированных;

- высоколегированных;

- высокоуглеродистых;

- низколегированных.

- При каких методах сварки преобладает дендритное строение сварных швов?

- при методах сварки плавлением;

- при дуговой сварке;

- при газовой сварке;

- при методах сварки давлением.

- Какие факторы приводят к появлению холодных трещин при сварке?

- химическая неоднородность;

- физическая неоднородность;

- закалочные структуры и водород;

- предварительный подогрев и быстрое охлаждение.

- Какие факторы ухудшают свариваемость алюминия?

- химическая неоднородность;

- физическая неоднородность;

- наличие окисной пленки, химическая неоднородность ;

- предварительный подогрев и быстрое охлаждение.

- тугоплавкая окисная пленка, окисление сварочной ванны, высокая теплопроводность.

- Назовите факторы, ухудшающие свариваемость меди.

- склонность к водородным трещинам;

- физическая неоднородность;

- наличие окисной пленки, химическая неоднородность ;

- высокая теплопроводность, склонность к водородным трещинам.

- тугоплавкая окисная пленка, окисление сварочной ванны, высокая теплопроводность.

- Какую температуру имеет сварочная дуга?

А)	1500-3000°С; в) 3000-10000^; с) 5000-6000^;

D) 2000-10000^.

- Какие части содержит сварочная дуга?

- столб дуги, анодная и катодная области;

- столб дуги, анодная и катодная области, головная и хвостовая часть,;

- столб дуги, верхняя и нижняя части;

- цилиндрическую и коническую.

65. Какие металлы имеют наименьший потенциал ионизации?

- калий и натрий;

- медь и никель;

- железо, калий, натрий;

- золото, серебро.

- Какие виды переноса электродного металла наблюдаются при сварке? а) капельный, струйный, порциями;

в) крупнокапельный, мелкокапельный, струйный, в виде паров; с) струйный и капельный; е) капельный, парообразный.

- Как изменяется растворимость газов при охлаждении сварочной ванны?

- не меняется;

- понижается;

- возрастает;

- стабилизируется.

- Что образуется при взаимодействии металлов с газами при сварке?

- фосфиды, сульфиды;

- оксиды, сульфиды;

- оксиды, гидриды, нитриды;

- карбиды, фосфиды.

- Источниками водородных пор в металле шва являются:

- влага, ржавчина, масло;

- влага, окалина, металлические включения;

- окалина, краска;

- шлак, непровары.

- Какие металлы активно образуют карбиды?

- калий, натрий, кальций;

- вольфрам, молибден, ванадий, хром;

- магний, натрий, марганец;

- железо, свинец, олово.

- Чем являются сварочные шлаки?

- смеси различных веществ;

- сплавы различных веществ;

- сплавы различных окислов и солей;

- смеси оксидов.

- Назовите теории строения жидких шлаков:

- молекулярная и ионная;

- молекулярная и квантовая;

- кристаллическая и ионная;

- жидкостная и кристаллическая.

- Какие окислы преобладают в кислых шлаках?

- СаО, MgO, FeO;

- SiO2, TiO2, B2O3;

- FeO, MnO, NiO;

- AbO3, CuO, N2O.

- Какие окислы преобладают в основных шлаках?

- MnO, FeO, Na2O;

- Si02, ТЮ2, В2О3;

- P2O5, AI2O3, K2O3;

- AI2O3, Ti02, Si02.

- Сварочные флюсы имеют:

- точку кипения;

- точку плавления;

- точку плавления и кипения;

- интервал температур плавления.

- Как влияет химсостав шлака на его вязкость?

- основные шлаки - «короткие», кислые шлаки - «длинные»;

- основные шлаки - «длинные», кислые шлаки - «короткие»;

- вязкость шлаков не зависит от химического состава;

- вязкость увеличивается с увеличением числа компонентов.

- Какие металлургические функции выполняют в сварочной ванне шлаки, образуемые из электродных покрытий и флюсов?

- защита сварочной ванны, рафинирование;

- раскисление, разжижение, расплавление;

- легирование, очистка, повышение вязкости;

- раскисление, легирование, модифицирование, рафинирование.

- Какие системы веществ взаимодействуют при сварке под слоем флюса?

- флюс-металл;

- газ-металл;

- металл-шлак-газ;

- проволока-флюс-сварочная ванна.

- В чем особенности металлургических процессов при сварке в защитных газах?

- нестабильность защиты металла;

- охлаждение ванны потоком газа;

- нет разбрызгивания металла и шлака;

- отсутствует взаимодействие по границе «жидкий металл-шлак», раскисление в ванне за счет сварочной проволоки.

- Каковы особенности металлургических процессов при ручной дуговой сварке?

- взаимодействие газов и шлака с металлом капли и ванны;

- защита шлаком сварочной ванны;

- раскисление шлаком металла капли и ванны;

- разбрызгивание металла и шлака.

- Что означает «ТИХ»?

- хрупкость при высоких температурах;

- интервал температур, при котором прочность и пластичность очень малы;

- разность температур «ликвидус-солидус»;

- диапазон «ликвидус-солидус».

- От чего зависит величина температурного интервала хрупкости?

- от скорости охлаждения и нагрева;

- от химического состава металла, состава межкристаллических прослоек, размера и формы кристаллитов;

- от химического состава металла и скорости охлаждения;

- от температуры плавления.

- Что вызывает появление сварочных деформаций и напряжений?

- погонная энергия сварки, предварительный подогрев и термообработка;

- большой зазор и разделка кромок стыков, неправильный выбор режима сварки;

- неравномерный нагрев, усадка металла шва, структурные превращения;

- неоднородность структуры металла.

- Дайте определение «технологическая свариваемость»?

- совокупность свойств основного металла, определяющих чувствительность к термическому циклу сварки и способность при данной технологии сварки образовывать качественное сварное соединение;

- способность образовывать сварное соединение при данной технологии сварки;

- совокупность свойств, определяющих чувствительность металла к термическому циклу сварки и данной технологии сварки;

- свариваемость без образования трещин.

- Первичная кристаллизация сварных швов связана с процессами:

- одновременный нагрев источником тепла и охлаждение основным металлом, неравномерное распределение температуры, большая скорость роста кристаллов;

- одновременный нагрев и охлаждение, рост кристаллов, градиент температур;

- быстрый рост кристаллов, крупнозернистая макроструктура, высокий уровень температур;

- частое чередование нагрева и охлаждения, быстрый рост кристаллов.

- Какие участки содержит зона термического влияния?

- перегрева, пережога, нормализации, отпуска;

- неполного расплавления, перегрева, отпуска;

- неполного расплавления, перегрева, нормализации, неполной перекристаллизации, рекристаллизации и синеломкости;

- перегрева, нормализации, перекристаллизации, отпуска.

- Горячие трещины по своей природе:

- кристаллизационные;

- водородные;

- возникающие при структурных превращениях;

- пересекающие кристаллы и границы их.

- Назовите основные схемы нагреваемых тел, применяемых в расчетах тепловых процессов при сварке.

- бесконечное, полубесконечное, плоское и цилиндрическое тело, стержень и пластина;

- бесконечное и полубесконечное тело, бесконечная пластина, полубесконечная пластина, плоский слой, бесконечный и полубесконечный стержни;

- пластина большой, средней и малой толщины, брус, стержень и оболочка;

- бесконечное и полубесконечное тело, бесконечная и полубесконечная пластина, стержень.

- Перечислите основные схемы источников тепла, применяемых в расчетах тепловых процессов при сварке, в зависимости от распределенности .

- мгновенные точечный, линейный и плоский источники, непрерывно действующие и движущиеся источники;

- точечный, линейный, плоский и объемный источники;

- точечный, линейный, плоский источники;

- мгновенные и непрерывно действующие точечные, линейные, объемные источники.

- Как называется кривая линия, описывающая распределение данной температуры в теле?

- термическая кривая;

- терминал;

- изотерма;

- изобара.

- Назовите основные схемы сварочных источников тепла в зависимости от времени действия.

- мгновенные точечный, линейный и плоский источники, непрерывно действующие и движущиеся источники;

- точечный, линейный, плоский и объемный источники;

- точечный, линейный, плоский источники;

- мгновенные и непрерывно действующие.

- Какие основные схемы сварочных источников тепла в зависимости от расположения относительно рассматриваемой точки применяют?

- неподвижный, подвижный и быстродвижущийся источники;

- точечный, линейный, плоский и объемный источники;

- точечный, линейный, плоский источники;

- мгновенные и непрерывно действующие.

- Температурное поле - это:

- распределение температур в теле в конкретный момент времени;

- кривые линии изотерм;

- совокупность изотерм;

- температура тела.

- Что показывает изотерма температуры плавления металла при сварке?

- контуры катодного пятна;

- сечение столба сварочной дуги;

- границы сварочной ванны;

- границы сварочной ванны.

- Наилучшую свариваемость имеют стали:

- низколегированные;

- углеродистые;

- высоколегированные;

- низкоуглеродистые и низколегированные конструкционные.

- Какие стали более склонны к появлению горячих трещин при сварке?

- низколегированные конструкционные;

- высокоуглеродистые;

- низкоуглеродистые;

- низкоуглеродистые конструкционные.

- При сварке каких сталей наиболее сильно проявляется ликвация?

- среднелегированных;

- высоколегированных;

- высокоуглеродистых;

- низколегированных.

- При каких методах сварки преобладает дендритное строение сварных швов?

- при методах сварки плавлением;

- при дуговой сварке;

- при газовой сварке;

- при методах сварки давлением.

- Перенос электродного металла при сварке происходит: а) капельный, струйный, порциями;

в) крупнокапельный, мелкокапельный, струйный, в виде паров; с) струйный и капельный; е) капельный, парообразный.

- Назовите силы, действующие на каплю электродного металла в период ее формирования.

- силы тяжести, электродинамические силы, силы поверхностного натяжения, силы давления газов и реактивная сила газов;

- сила тяжести, центробежная сила, сила давления газов и реактивная сила газов;

- электродинамические силы, сила поверхностного натяжения, сила давления газов;

- сила тяжести, сила давления газов.

201.Что такое сварка (ГОСТ 2601-84)?

- получение неразъемных соединений давлением или плавлением;

- неразъемное соединение деталей при совместном плавлении;

- получение неразъемных соединений посредством установления межатомных связей между соединяемыми частями при их нагревании и (или) пластическом деформировании;

- метод получения неразъемных соединений.

- На какое расстояние должны быть сближены поверхностные атомы соединяемых деталей при сварке?

- 0,1-0,3 мм;

- 3 -5 ангстрем;

- 0,001 - 0,003 мм;

- 3 - 5 микрон.

- Какие виды элементарных связей существуют в твердых телах?

- ионные, ковалентные, металлические и молекулярные;

- металлические, ионные, твердотельные;

- ионные, ковалентные, металлические;

- атомные и молекулярные.

- Что такое «эффективный к.п.д. процесса сварки»?

- отношение вводимой к выделяемой энергии;

- отношение энергии, введенной в изделие, к энергии, выделяемой источником;

- к. п. д. источника энергии;

- к.п.д. теплопередачи.

- Как классифицируются сварочные процессы по виду вводимой в изделие энергии?

- сварка, наплавка, пайка, напыление;

- сварка плавлением, сварка давлением;

- термические, термомеханические и прессово-механические;

- высокоэнергетические, среднеэнергетические.

- К каким процессам относится газовая сварка?

- термомеханическим;

- термическим;

- прессово-механическим;

- химическим.

- К каким процессам относится контактная сварка?

- термомеханическим;

- термическим;

- прессово-механическим;

- к прессовым.

- К каким процессам относится сварка взрывом?

- термическим;

- термомеханическим;

- прессово-механическим;

- химическим.

- Какая энергия источника используется при газовой и термитной сварке?

- тепловая;

- химическая;

- физическая;

- термическая.

- Какая энергия источника используется при дуговой и индукционной сварке?

- тепловая;

- химическая;

- электрическая;

- термическая.

- Какую температуру имеет сварочная дуга?

А)	5000^6000°С; в) 3000-10000^; с) 1000-3000К;

D) 2000-10000^.

- Из каких частей состоит сварочная дуга?

А)	головная и хвостовая часть;

- анодная и катодная области и столб;

- столб дуги, верхняя и нижняя части;

- цилиндрической и конической.

- Как называется процесс образования электрических заряженных частиц в газе?

- поляризация;

- газификация;

- ионизация;

- электризация.

- Каким уравнением определяется степень ионизации газа или плазмы?

- уравнением Бойля-Мариотта;

- уравнением Сага;

- уравнением Бернулли;

- уравнением Клайперона.

- Какие металлы имеют наименьший потенциал ионизации?

- калий и натрий;

- медь и никель;

- железо, калий, натрий;

- золото, серебро.

- Куда теряется энергия сварочной дуги?

- на плавление металла и флюса;

- на излучение в атмосферу, на теплопроводность металла и унос с брызгами металла;

- на излучение в атмосферу;

- на теплоунос.

- Какие виды переноса электродного металла наблюдаются при сварке? а) капельный, струйный, порциями;

в) крупнокапельный, мелкокапельный, струйный, в виде паров; с) струйный и капельный; е) капельный, парообразный.

- Какие силы действуют на каплю электродного металла в период ее формирования?

- силы тяжести, электродинамические силы, силы поверхностного натяжения, силы давления газов и реактивная сила газов;

- сила тяжести, центробежная сила, сила давления газов и реактивная сила газов;

- электродинамические силы, сила поверхностного натяжения, сила давления газов;

- сила тяжести, сила давления газов.

- Назовите основные геометрические параметры сварочной ванны?

- ширина, высота, длина;

- длина и глубина;

- длина, ширина, глубина;

- температура, длина.

- Какую среднюю температуру имеет сварочная ванна при автоматической дуговой сварке малоуглеродистой стали?

- 15000С; в)20000С; с) 18000С;

D)2500К.

- Какие газы отрицательно влияют на свойства металла шва при сварке?

- аммиак, кислород, ацетилен;

- кислород, водород, азот;

- углекислый газ, азот, кислород;

- СО2 , Н2.

- Какие элементы являются наиболее сильными раскислителями в сварочной ванне?

- кремний, титан, алюминий;

- ниобий, хром, марганец;

- железо, никель, кремний;

- медь, никель, серебро.

- Как изменяется растворимость газов в сварочной ванне при ее охлаждении?

- не меняется;

- понижается;

- возрастает;

- стабилизируется.

- Какие химические соединения могут образовываться при взаимодействии металлов с газами при сварке?

- фосфиды, сульфиды;

- оксиды, сульфиды;

- оксиды, гидриды, нитриды;

- карбиды, фосфиды.

- Что может быть источником водородных пор в металле шва?

- влага, ржавчина, масло;

- влага, окалина, металлические включения;

- окалина, краска;

- шлак, непровары.

- Какие металлы являются сильными карбидообразующими?

- калий, натрий, кальций;

- вольфрам, молибден, ванадий, хром;

- магний, натрий, марганец;

- железо, свинец, олово.

- Что представляют собой сварочные шлаки?

- смеси различных веществ;

- сплавы различных веществ;

- сплавы различных оксидов и солей;

- смеси оксидов.

- Какие теории строения жидких шлаков существуют?

- молекулярная и ионная;

- молекулярная и квантовая;

- кристаллическая и ионная;

- жидкостная и кристаллическая.

- Какие окислы преобладают в кислых шлаках?

- СаО, MgO, FeO;

- SiO2, ТЮ2, B2O3;

- FeO, MnO, NiO;

- AbO3, CuO, Na2O.

- Какие окислы преобладают в основных шлаках?

- MnO, FeO, Na2O;

- SiO2, TiO2, B2O3;

- P2O5, Al2O3, K2O3;

- Al2O3, TiO2, SiO2.

- Физические свойства сварочных шлаков характеризуются:

- твердостью, плотностью, кислотностью;

- жидкотекучестью, температурой плавления, основностью;

- тепловыми константами, вязкостью, газопроницаемостью, плотностью, отделяемостью от шва;

- плотностью, основностью, отделяемостью шлака.

- Сварочные флюсы имеют:

- интервал температур плавления;

- точку плавления;

- точку плавления и кипения;

- точку кипения.

- Как зависит вязкость от химического состава шлака?

- основные шлаки - «короткие», кислые шлаки - «длинные»;

- основные шлаки - «длинные», кислые шлаки - «короткие»;

- вязкость шлаков не зависит от химического состава;

- вязкость увеличивается с увеличением числа компонентов.

- Как делятся сварочные шлаки в зависимости от химического состава?

- кислые, оксидные, основные, солевые;

- основные, кислые;

- оксидного, солевого и оксидно-солевого типа;

- с простыми и комплексными соединениями.

- Какие металлургические функции выполняют в сварочной ванне шлаки, образуемые из электродных покрытий и флюсов?

- раскисление, легирование, модифицирование, рафинирование;

- раскисление, разжижение, расплавление;

- легирование, очистка, повышение вязкости;

- защита сварочной ванны и очистка ее.

- Какие системы веществ взаимодействуют при сварке покрытыми электродами и под слоем флюса?

- флюс-металл;

- газ-металл;

- металл-шлак-газ;

- проволока - флюс-сварочная ванна.

- В чем особенности металлургических процессов при ЭШС?

- все процессы идут на границе «металл-шлак»;

- металл ванны реагирует с воздухом и шлаком;

- выделяющиеся газы защищают металл;

- процессы протекают с усиленным охлаждением.

- В чем особенности металлургических процессов при сварке под флюсом?

- взаимодействие металла со шлаком;

- нет потерь металла на испарение, разбрызгивание и окисление;

- флюс плавится дуговым разрядом;

- нет испарения металла в дуге.

- В чем особенности металлургических процессов при сварке в защитных газах?

- нестабильность защиты металла;

- охлаждение ванны потоком газа;

- нет разбрызгивания металла и шлака;

- отсутствует взаимодействие по границе «жидкий металл-шлак», раскисление в ванне за счет сварочной проволоки.

- Каковы особенности металлургических процессов при ручной дуговой сварке?

- взаимодействие газов и шлака с металлом капли и ванны;

- защита шлаком сварочной ванны;

- раскисление шлаком металла капли и ванны;

- разбрызгивание металла и шлака.

- Что такое «температурный интервал хрупкости»?

- хрупкость при высоких температурах;

- интервал температур, при котором прочность и пластичность очень малы;

- разность температур «ликвидус-солидус»;

- диапазон «ликвидус-солидус».

- От чего зависит величина ТИХ?

- от скорости охлаждения и нагрева;

- от химического состава металла, состава межкристаллических прослоек, размера и формы кристаллитов;

- от химического состава металла и скорости охлаждения;

- от температуры плавления.

- В чем заключаются термодеформационные процессы при сварке?

- в упругопластическом деформировании металла при неравномерном нагреве в процессе сварки и возниконвении временных и остаточных напряжений;

- в нагреве до высоких температур при сварке и возникновении деформаций;

- в появлении термических деформаций в процессе сварки и после охлаждения;

- нагреве и охлаждении металла.

- Какие физические факторы вызывают появление сварочных деформаций и напряжений:

- погонная энергия сварки, предварительный подогрев и термообработка;

- большой зазор и разделка кромок стыков, неправильный выбор режима сварки;

- неравномерный нагрев, усадка металла шва, неправильный выбор режима сварки;

- неоднородность структуры металла.

- Что такое технологическая свариваемость?

- совокупность свойств основного металла, определяющих чувствительность к термическому циклу сварки и способность при данной технологии сварки образовывать качественное сварное соединение;

- способность образовывать сварное соединение при данной технологии сварки;

- совокупность свойств, определяющих чувствительность металла к термическому циклу сварки и данной технологии сварки;

- свариваемость без образования трещин.

- Какие виды химической неоднородности существуют в сварных швах?

- преобладание дендритной структуры металла над равноосной;

- внутрикристаллитная, межкристаллитная, неоднородность в зоне сплавления, зернограничная и внутризеренная;

- межкристаллитная и внутрикристаллитная;

- общая, зональная и межкристаллитная.

- В чем заключаются особенности первичной кристаллизации сварных швов?

- одновременный нагрев источником тепла и охлаждение основным металлом, неравномерное распределение температуры по объему сварочной ванны и большая скорость роста кристаллов;

- одновременный нагрев и охлаждение, рост кристаллов, градиент температур;

- быстрый рост кристаллов, крупнозернистая макроструктура, высокий уровень температур;

- частое чередование нагрева и охлаждения, быстрый рост кристаллов.

- Каковы особенности вторичной кристаллизации в наплавленном металле?

- крупнозернистое строение переходит в мелкозернистую структуру;

- образуется аустенитная, ферритная и мартенситная структура;

- эвтектоидные превращения с содержанием углерода в аустените менее 0,83%, перлита образуется больше, с меньшим содержанием углерода и более тонкого строения, чем при равновесных превращениях;

- перлитная структура не отличается от структуры в слитках металла, превращения аустенита в перилт и феррит аналогичны литому металлу.

- Какие участки содержит ЗТВ?

- перегрева, пережога, нормализации;

- неполного расплавления, перегрева, отпуска;

- неполного расплавления, перегрева, нормализации, неполной перекристаллизации, рекристаллизации и снеломкости;

- перегрева, нормализации, перекристаллизации, отпуска.

- Какие трещины называют еще горячими?

- кристаллизационные;

- водородные;

- возникающие при структурных превращениях;

- пересекающие кристаллы и границы их.

- Какие основные схемы нагреваемых тел применяются в расчетах тепловых процессов при сварке?

- бесконечное, полубесконечное, плоское и цилиндрическое тело, стержень и пластина;

- бесконечное и полубесконечное тело, бесконечная пластина, полубесконечная пластина, плоский слой, бесконечный и полубесконечный стержни;

- пластина большой, средней и малой толщины, брус, стержень и оболочка;

- бесконечное и полубесконечное тело, бесконечная и полубесконечная пластина, стержень.

- Какие основные схемы источников тепла применяются в расчетах тепловых процессов при сварке?

- мгновенные точечный, линейный и плоский источники, непрерывно действующие и движущиеся источники;

- точечный, линейный, плоский и объемный источники, медленно и быстродвижущиеся источники;

- точечный, линейный, плоский источники;

- мгновенные и непрерывно действующие точечные, линейные, объемные источники.

- Как называется кривая линия, описывающая распределение данной температуры в теле?

- термическая кривая;

- терминал;

- изотерма;

- изобара.

- Что такое «температурное поле»?

- распределение температур в теле в конкретный момент времени;

- кривые линии изотерм;

- совокупность изотерм;

- температура тела.

- Что показывает изотерма температуры плавления металла при сварке?

- контуры катодного пятна;

- сечение столба сварочной дуги;

- границы сварочной ванны;

- контуры анодного пятна.

- Какие стали обладают лучшей свариваемостью?

- низколегированные;

- углеродистые;

- высоколегированные;

- низкоуглеродистые.

- Какие стали более склонны к появлению горячих трещин при сварке?

- низколегированные конструкционные;

- высокоуглеродистые;

- низкоуглеродистые;

- низкоуглеродистые конструкционные.

- При сварке каких сталей наиболее сильно проявляется ликвация?

- среднелегированных;

- высоколегированных;

- высокоуглеродистых;

- низколегированных.

- При каких методах сварки преобладает дендритное строение сварных швов?

- при методах сварки плавлением;

- при дуговой сварке;

- при газовой сварке;

- при методах сварки давлением.

- Какие факторы приводят к появлению холодных трещин при сварке?

- химическая неоднородность;

- физическая неоднородность;

- закалочные структуры и водород;

- предварительный подогрев и быстрое охлаждение.

- Какие факторы ухудшают свариваемость алюминия?

- химическая неоднородность;

- физическая неоднородность;

- наличие окисной пленки, химическая неоднородность ;

- предварительный подогрев и быстрое охлаждение.

- тугоплавкая окисная пленка, окисление сварочной ванны, высокая теплопроводность.

- Назовите факторы, ухудшающие свариваемость меди.

- склонность к водородным трещинам;

- физическая неоднородность;

- наличие окисной пленки, химическая неоднородность ;

- высокая теплопроводность, склонность к водородным трещинам.

- тугоплавкая окисная пленка, окисление сварочной ванны, высокая теплопроводность.

- Какую температуру имеет сварочная дуга?

- 1500-3000°С;

- 3000-10000^;

- 5000-6000^;

- 2000-10000^.

- Какие части содержит сварочная дуга?

- столб дуги, анодная и катодная области;

- столб дуги, анодная и катодная области, головная и хвостовая часть,;

- столб дуги, верхняя и нижняя части;

- цилиндрическую и коническую.

- Какие металлы имеют наименьший потенциал ионизации?

- калий и натрий;

- медь и никель;

- железо, калий, натрий;

- золото, серебро.

- Какие виды переноса электродного металла наблюдаются при сварке? а) капельный, струйный, порциями;

в) крупнокапельный, мелкокапельный, струйный, в виде паров; с) струйный и капельный; е) капельный, парообразный.

- Как изменяется растворимость газов при охлаждении сварочной ванны?

- не меняется;

- понижается;

- возрастает;

- стабилизируется.

- Что образуется при взаимодействии металлов с газами при сварке?

- фосфиды, сульфиды;

- оксиды, сульфиды;

- оксиды, гидриды, нитриды;

- карбиды, фосфиды.

- Источниками водородных пор в металле шва являются:

- влага, ржавчина, масло;

- влага, окалина, металлические включения;

- окалина, краска;

- шлак, непровары.

- Какие металлы активно образуют карбиды?

- калий, натрий, кальций;

- вольфрам, молибден, ванадий, хром;

- магний, натрий, марганец;

- железо, свинец, олово.

- Чем являются сварочные шлаки?

- смеси различных веществ;

- сплавы различных веществ;

- сплавы различных окислов и солей;

- смеси оксидов.

- Назовите теории строения жидких шлаков:

- молекулярная и ионная;

- молекулярная и квантовая;

- кристаллическая и ионная;

- жидкостная и кристаллическая.

- Какие окислы преобладают в кислых шлаках?

- СаО, MgO, FeO;

- SiO2, TiO2, B2O3;

- FeO, MnO, NiO;

- AI2O3, CuO, N2O.

- Какие окислы преобладают в основных шлаках?

- MnO, FeO, Na2O;

- ^^, TiO2, B2O3;

- P2O5, Al2O3, K2O3;

- AI2O3, TiO2, SiO2.

- Сварочные флюсы имеют:

- точку кипения;

- точку плавления;

- точку плавления и кипения;

- интервал температур плавления.

- Как влияет химсостав шлака на его вязкость?

- основные шлаки - «короткие», кислые шлаки - «длинные»;

- основные шлаки - «длинные», кислые шлаки - «короткие»;

- вязкость шлаков не зависит от химического состава;

- вязкость увеличивается с увеличением числа компонентов.

- Какие металлургические функции выполняют в сварочной ванне шлаки, образуемые из электродных покрытий и флюсов?

- защита сварочной ванны, рафинирование;

- раскисление, разжижение, расплавление;

- легирование, очистка, повышение вязкости;

- раскисление, легирование, модифицирование, рафинирование.

- Какие системы веществ взаимодействуют при сварке под слоем флюса?

- флюс-металл;

- газ-металл;

- металл-шлак-газ;

- проволока-флюс-сварочная ванна.

- В чем особенности металлургических процессов при сварке в защитных газах?

- нестабильность защиты металла;

- охлаждение ванны потоком газа;

- нет разбрызгивания металла и шлака;

- отсутствует взаимодействие по границе «жидкий металл-шлак», раскисление в ванне за счет сварочной проволоки.

- Каковы особенности металлургических процессов при ручной дуговой сварке?

- взаимодействие газов и шлака с металлом капли и ванны;

- защита шлаком сварочной ванны;

- раскисление шлаком металла капли и ванны;

- разбрызгивание металла и шлака.

- Что означает «ТИХ»?

- хрупкость при высоких температурах;

- интервал температур, при котором прочность и пластичность очень малы;

- разность температур «ликвидус-солидус»;

- диапазон «ликвидус-солидус».

- От чего зависит величина температурного интервала хрупкости?

- от скорости охлаждения и нагрева;

- от химического состава металла, состава межкристаллических прослоек, размера и формы кристаллитов;

- от химического состава металла и скорости охлаждения;

- от температуры плавления.

- Что вызывает появление сварочных деформаций и напряжений?

- погонная энергия сварки, предварительный подогрев и термообработка;

- большой зазор и разделка кромок стыков, неправильный выбор режима сварки;

- неравномерный нагрев, усадка металла шва, структурные превращения;

- неоднородность структуры металла.

- Дайте определение «технологическая свариваемость»?

- совокупность свойств основного металла, определяющих чувствительность к термическому циклу сварки и способность при данной технологии сварки образовывать качественное сварное соединение;

- способность образовывать сварное соединение при данной технологии сварки;

- совокупность свойств, определяющих чувствительность металла к термическому циклу сварки и данной технологии сварки;

- свариваемость без образования трещин.

- Первичная кристаллизация сварных швов связана с процессами:

- одновременный нагрев источником тепла и охлаждение основным металлом, неравномерное распределение температуры, большая скорость роста кристаллов;

- одновременный нагрев и охлаждение, рост кристаллов, градиент температур;

- быстрый рост кристаллов, крупнозернистая макроструктура, высокий уровень температур;

- частое чередование нагрева и охлаждения, быстрый рост кристаллов.

- Какие участки содержит зона термического влияния?

- перегрева, пережога, нормализации, отпуска;

- неполного расплавления, перегрева, отпуска;

- неполного расплавления, перегрева, нормализации, неполной перекристаллизации, рекристаллизации и синеломкости;

- перегрева, нормализации, перекристаллизации, отпуска.

87. Горячие трещины по своей природе:

- кристаллизационные;

- водородные;

- возникающие при структурных превращениях;

- пересекающие кристаллы и границы их.

- Назовите основные схемы нагреваемых тел, применяемых в расчетах тепловых процессов при сварке.

- бесконечное, полубесконечное, плоское и цилиндрическое тело, стержень и пластина;

- бесконечное и полубесконечное тело, бесконечная пластина, полубесконечная пластина, плоский слой, бесконечный и полубесконечный стержни;

- пластина большой, средней и малой толщины, брус, стержень и оболочка;

- бесконечное и полубесконечное тело, бесконечная и полубесконечная пластина, стержень.

- Перечислите основные схемы источников тепла, применяемых в расчетах тепловых процессов при сварке, в зависимости от распределенности .

- мгновенные точечный, линейный и плоский источники, непрерывно действующие и движущиеся источники;

- точечный, линейный, плоский и объемный источники;

- точечный, линейный, плоский источники;

- мгновенные и непрерывно действующие точечные, линейные, объемные источники.

- Как называется кривая линия, описывающая распределение данной температуры в теле?

- термическая кривая;

- терминал;

- изотерма;

- изобара.

- Назовите основные схемы сварочных источников тепла в зависимости от времени действия.

- мгновенные точечный, линейный и плоский источники, непрерывно действующие и движущиеся источники;

- точечный, линейный, плоский и объемный источники;

- точечный, линейный, плоский источники;

- мгновенные и непрерывно действующие.

- Какие основные схемы сварочных источников тепла в зависимости от расположения относительно рассматриваемой точки применяют?

- неподвижный, подвижный и быстродвижущийся источники;

- точечный, линейный, плоский и объемный источники;

- точечный, линейный, плоский источники;

- мгновенные и непрерывно действующие.

- Температурное поле - это:

- распределение температур в теле в конкретный момент времени;

- кривые линии изотерм;

- совокупность изотерм;

- температура тела.

- Что показывает изотерма температуры плавления металла при сварке?

- контуры катодного пятна;

- сечение столба сварочной дуги;

- границы сварочной ванны;

- границы сварочной ванны.

- Наилучшую свариваемость имеют стали:

- низколегированные;

- углеродистые;

- высоколегированные;

- низкоуглеродистые и низколегированные конструкционные.

- Какие стали более склонны к появлению горячих трещин при сварке?

- низколегированные конструкционные;

- высокоуглеродистые;

- низкоуглеродистые;

- низкоуглеродистые конструкционные.

- При сварке каких сталей наиболее сильно проявляется ликвация?

- среднелегированных;

- высоколегированных;

- высокоуглеродистых;

- низколегированных.

- При каких методах сварки преобладает дендритное строение сварных швов?

- при методах сварки плавлением;

- при дуговой сварке;

- при газовой сварке;

- при методах сварки давлением.

- Перенос электродного металла при сварке происходит: а) капельный, струйный, порциями;

в) крупнокапельный, мелкокапельный, струйный, в виде паров; с) струйный и капельный; е) капельный, парообразный.

- Назовите силы, действующие на каплю электродного металла в период ее формирования.

- силы тяжести, электродинамические силы, силы поверхностного натяжения, силы давления газов и реактивная сила газов;

- сила тяжести, центробежная сила, сила давления газов и реактивная сила газов;

- электродинамические силы, сила поверхностного натяжения, сила давления газов;

- сила тяжести, сила давления газов.

Ключи правильных ответов

| Номер Вопроса | Правильный ответ | Номер вопроса | Правильный ответ | Номер вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | 101 | C | 201 | C |
| 2 | B | 102 | B | 202 | B |
| 3 | A | 103 | A | 203 | A |
| 4 | B | 104 | B | 204 | B |
| 5 | C | 105 | C | 205 | C |
| 6 | B | 106 | B | 206 | B |
| 7 | A | 107 | A | 207 | A |
| 8 | C | 108 | C | 208 | C |
| 9 | B | 109 | B | 209 | B |
| 10 | C | 110 | C | 210 | C |
| 11 | A | 111 | A | 211 | A |
| 12 | B | 112 | B | 212 | B |
| 13 | C | 113 | C | 213 | C |
| 14 | B | 114 | B | 214 | B |
| 15 | A | 115 | A | 215 | A |
| 16 | B | 116 | B | 216 | B |
| 17 | B | 117 | B | 217 | B |
| 18 | A | 118 | A | 218 | A |
| 19 | C | 119 | C | 219 | C |
| 20 | C | 120 | C | 220 | C |
| 21 | B | 121 | B | 221 | B |
| 22 | A | 122 | A | 222 | A |
| 23 | B | 123 | B | 223 | B |

| 24 | C | 124 | C | 224 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | A | 125 | A | 225 | A |
| 26 | B | 126 | B | 226 | B |
| 27 | C | 127 | C | 227 | C |
| 28 | A | 128 | A | 228 | A |
| 29 | B | 129 | B | 229 | B |
| 30 | A | 130 | A | 230 | A |
| 31 | C | 131 | C | 231 | C |
| 32 | A | 132 | A | 232 | A |
| 33 | A | 133 | A | 233 | A |
| 34 | C | 134 | C | 234 | C |
| 35 | A | 135 | A | 235 | A |
| 36 | C | 136 | C | 236 | C |
| 37 | A | 137 | A | 237 | A |
| 38 | B | 138 | B | 238 | B |
| 39 | D | 139 | D | 239 | D |
| 40 | A | 140 | A | 240 | A |
| 41 | B | 141 | B | 241 | B |
| 42 | B | 142 | B | 242 | B |
| 43 | A | 143 | A | 243 | A |
| 44 | C | 144 | C | 244 | C |
| 45 | A | 145 | A | 245 | A |
| 46 | B | 146 | B | 246 | B |
| 47 | A | 147 | A | 247 | A |
| 48 | C | 148 | C | 248 | C |
| 49 | C | 149 | C | 249 | C |
| 50 | A | 150 | A | 250 | A |
| 51 | B | 151 | B | 251 | B |
| 52 | A | 152 | A | 252 | A |
| 53 | C | 153 | C | 253 | C |
| 54 | A | 154 | A | 254 | A |
| 55 | C | 155 | C | 255 | C |
| 56 | D | 156 | D | 256 | D |
| 57 | B | 157 | B | 257 | B |
| 58 | B | 158 | B | 258 | B |

| 59 | A | 159 | A | 259 | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | C | 160 | C | 260 | C |
| 61 | E | 161 | E | 261 | E |
| 62 | D | 162 | D | 262 | D |
| 63 | C | 163 | C | 263 | C |
| 64 | A | 164 | A | 264 | A |
| 65 | A | 165 | A | 265 | A |
| 66 | B | 166 | B | 266 | B |
| 67 | B | 167 | B | 267 | B |
| 68 | C | 168 | C | 268 | C |
| 69 | A | 169 | A | 269 | A |
| 70 | B | 170 | B | 270 | B |
| 71 | C | 171 | C | 271 | C |
| 72 | A | 172 | A | 272 | A |
| 73 | B | 173 | B | 273 | B |
| 74 | A | 174 | A | 274 | A |
| 75 | D | 175 | D | 275 | D |
| 76 | A | 176 | A | 276 | A |
| 77 | D | 177 | D | 277 | D |
| 78 | C | 178 | C | 278 | C |
| 79 | D | 179 | D | 279 | D |
| 80 | A | 180 | A | 280 | A |
| 81 | B | 181 | B | 281 | B |
| 82 | C | 182 | C | 282 | C |
| 83 | C | 183 | C | 283 | C |
| 84 | A | 184 | A | 284 | A |
| 85 | A | 185 | A | 285 | A |
| 86 | C | 186 | C | 286 | C |
| 87 | A | 187 | A | 287 | A |
| 88 | B | 188 | B | 288 | B |
| 89 | B | 189 | B | 289 | B |
| 90 | C | 190 | C | 290 | C |
| 91 | D | 191 | D | 291 | D |
| 92 | A | 192 | A | 292 | A |
| 93 | A | 193 | A | 293 | A |

| Уровень сложности 94 | D | 194 | D | 294 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | D | 195 | D | 295 | D |
| 96 | B | 196 | B | 296 | B |
| 97 | B | 197 | B | 297 | B |
| 98 | A | 198 | A | 298 | A |
| 99 | B | 199 | B | 299 | B |
| 100 | A | 200 | A | 300 | A |

С 1 вопроса по 100 (1)-уровень сложности легкий

С 100 по 200 (2) - уровень сложности средний

С 200 по 300 (3) - уровень сложности сложный

4.4. Вопросы для подготовки к экзамену

- Физико-химические явления, лежащие в основе технологии соединения материалов. Понятие о свариваемости материалов.

- Распространение теплоты от неподвижных, движущихся и быстродвижущихся источников теплоты.

- Виды химической неоднородности в сварном соединении и их влияние на его свойства

- Механизм образования монолитных соединений твердых тел. Различные типы сварки, пайка и склеивание.

- Нагрев и плавление металла при сварке. Размер зоны нагрева.

- Понятие и виды горячих трещин при сварке.

- Термодинамическое определение сварки. Типовой баланс энергии процесса сварки. КПД сварочных процессов.

- Понятие о равновесии в газовых смесях и растворах. Закон Рауля.

- Факторы, обуславливающие образование горячих трещин при сварке. Методы повышения сопротивляемости сварных соединений образованию горячих трещин.

- Признаки классификации сварочных процессов (СП). Термические процессы (ТП). Прессово – механические процессы

- Процессы раскисления металлов и их разновидности при сварке. Выбор элементов раскислителей, исходя из химического сродства к кислороду по упругости диссоциации их окислов

- Понятие и виды холодных трещин. Факторы, обуславливающие образование холодных трещин.

- Разряды в газах. Возбуждение дуги и ее зоны. Вольт-амперная характеристика дуги. Формула Г. Айртон.

- Основные понятия и законы в расчетах при сварке.

- Металлургические процессы при сварке под флюсом. Классификация сварочных флюсов. Характеристика их химических и физических свойств. Активные и пассивны флюсы.

- Приэлектродные явления дугового разряда. Работа выхода. Различные виды эмиссии электронов с поверхности твердых тел.

- Лазеры, их основные физические характеристики. Взаимодействие лазерного излучения с веществом. Лазерная сварка.

- Методы оценки и способы повышения сопротивляемости сварных соединений образованию холодных трещин при сварке.

- Приэлектодные области сварочных дуг. Баланс энергии в различных зонах дуги.

- Дифференциальное уравнение теплопроводности. Источники тепла и их схематизация.

- Шлаковая защита сварочной ванны. Назначение шлаков. Их функции. Шлаковые системы.

- Перенос металла в сварочной дуге. Виды переноса. Силы в дуге. Пинч-эффект. Импульсное управление переносом металла в дуге.

- Взаимодействие металла с азотом и водородом при сварке плавлением. Степень влияния водорода и азота на механические свойства сварных швов..

- Понятие о свариваемости. Показатели о свариваемости.

- Сварочные дуги переменного тока. Вентильный эффект. Сварочные дуги с плавящимся электродом. Виды сварочных дуг.

- Основные расчетные схемы нагрева металла сварочными источниками тепла.

- Особенности кристаллизации и формирование первичной структуры металла шва. Схема кристаллизации шва. Факторы, влияющие на первичную структуру сварного шва.

- Магнитогидродинамические явления в плазме сварочной дуги. Магнитное поле столба дуги и контура. Магнитное дутье. Внешнее магнитное поле и дуга.

- Влияние режима сварки и теплофизических свойств металла на поле температур. Размер зоны нагрева.

- Процессы легирования при сварке. Цель и задачи легирования. принципы выбора легирующих элементов.

- Классификация процессов сварки. Оценка энергетической эффективности сварки. Оценка энергетической эффективности процессов сварки. Требования к источникам энергии сварочных процессов.

- Термический цикл при однопроходной сварке; максимальные температуры. Мгновенная скорость охлаждения при данной температуре. Длительность пребывания металла выше данной температуры.

- Зона сваривания как термодинамическая система. Параметры системы. Высокотемпературные и низкотемпературные области. Степень равновесности в стадии капли ванны.

- Приэлектродные области дугового разряда. Эмиссионные процессы. Катодная зона. Анодная зона. Общий баланс энергии в дуге.

- Источники тепла и их схематизация. распространение теплоты от неподвижных источников энергии.

- Процессы рафинирования сварочной ванны. Источники серы и фосфора в сварочной ванне

| - Тепловые характеристики электрической дуги. Теплота нагревания, плавления и испарения электродов. Коэффициент расплавления электрода. Температура дугового промежутка в зависимости от эффективного потенциала ионизации. - Понятие о растворах. растворимость газов, жидкостей и твердых тел в жидкостях. Закон Генри и Сивертса. Характер изменения равновесных концентраций водорода и азота в железе и алюминии при повышенной температуре и давлении. - Характерные зоны сварных соединений. фазовые и структурные превращения при сварке сталей. |  |
| --- | --- |
| - Термодинамическое определение сварки. Типовой баланс энергии процесса сварки. КПД сварочных процессов. - Распространение теплоты от неподвижных, движущихся и быстродвижущихся источников теплоты. - Понятие и виды холодных трещин. Факторы, обуславливающие образование холодных трещин. |  |
| - Элементарные процессы в плазме дугового разряда. Упругие и неупругие соударения частиц плазмы. Потенциал ионизации. Излучение плазмы. - Основные расчетные схемы нагрева металла сварочными источниками тепла. - Зона сваривания как термодинамическая система. Параметры системы. Высокотемпературные и низкотемпературные области. Степень равновесности в стадии капли ванны. - Взаимодействие лазерного излучения с веществом. Применение фотонно-лучевых источников и баланс энергии при сварке. - Распространение тепла от непрерывно действующего источника энергии. - Понятие и виды холодных трещин. Факторы, обуславливающие образование холодных трещин. Способы повышения сопротивляемости сварных соединений холодным трещинам. - Сварочные дуги переменного тока. Вентильный эффект. Сварочные дуги с плавящимся электродом. Виды сварочных дуг. - Основные понятия и законы в расчетах при сварке. - Процессы рафинирования сварочной ванны. Источники серы и фосфора в сварочной ванне. |  |

По окончанию курса вырабатывается компетенция ПК – 14, ПК-17.

4.5 Экзаменационные билеты  (Приложение №1)

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература.

| № п/п | Библиографическое описание | Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.) | Количество в библиотеке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дедюх, Р.И. Теория сварочных процессов. Физические и технологические свойства электросварочной дуги. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2013. — 118 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/45134 — Загл. с экрана. | Учебник | 0,5 |
| 2. | Технология сварки плавлением и термической резки металлов [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Металлургия сварочного производства" / В. А. Фролов [и др.] ; ред. В. А. Фролов. - М. : Альфра-М ; М. : ИНФРА-М, 2016. - 446 с. : табл. - ISBN 978-5-98281-223-0 | Учебник | 0,5 |
| 3. | Тыткин Ю.М. Основные положения сварочных деформаций и напряжений. Часть 1: учебное пособие. Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2007. - 21 с. | Учебник | 1 |
| 4. | Мевлют Ш.Т. Сборник задач и вопросов по теории сварочных процессов. Учебное пособие. – Симферополь, 2016.-132 с. | Учебное пособие | 1 |

Дополнительная литература

| № п/п | Библиографическое описание | Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.) | Количество в библиотеке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лашко С. В., Лашко Н. Ф. Пайка металлов.— 4-е изд., перераб. и доп.— М.:Машиностроение, 2006.—376 с. | Справочное пособие | 1 |
| 2. | Зорин, Н.Е. Материаловедение сварки. Сварка плавлением. [Электронный ресурс] / Н.Е. Зорин, Е.Е. Зорин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 164 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74676 — Загл. с экрана. | Учебное пособие | 1 |
| 3 | Поршнев, С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете MATLAB. + CD. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 736 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/650 — Загл. с экрана. | Учебное пособие | 0,5 |

Нормативные документы

- ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины о определения основных понятий.

Журналы

- Журнал «Сварка и диагностика»

- Журнал «Мир сварки»

- Журнал «Автоматическая сварка»

Справочно-правовые системы

1. Консультант Плюс

6.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Российское образование. Федеральный портал

URL:www.edu.ru

Министерство образования и науки Российской Федерации

URL:www.mon.gov.ru

Электронные информационные ресурсы:

URL:http://elibrary.ru/project_nano.asp?

URL:http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/nano/

Списки ссылок на библиотеки мира

URL: http// www.techno.ru

Список библиотек, доступных в Интернет и входящих в проект «Либнет»

URL: http// www.valley.ru/-nicr/listrum.htm

Библиотека Администрации Президента РФ

URL:http: //194.226.30/32 /book.htm

ФГБУ «Российская государственная библиотека»

www.rsl.ru

Служба электронной доставки документов и информации Российской государственной библиотеки «Русский курьер»

URL: http// www.rsl.ru/couricr

Российская национальная библиотека

URL: http// www.rsl.ru

Государственная публичная научно-техническая библиотека России

URL: http:// gpntb.ru

Научная педагогическая библиотека  им. К.Д. Ушинского РАО

www.gnpbu.ru

Российская библиотечная ассоциация

URL: http/7 www.rba.ru

Межрегиональная ассоциация деловых библиотек

URL: http// www.library.ru

Муниципальное объединение библиотек

URL: http// www.gibs.uralinfo.ru

Сетевая электронная библиотека

URL: http// web, ido.ru

Электронная библиотека

URL: http/7 stratum..pstu.as.ru

Виртуальные библиотеки

URL: http// imin.urc.ac.ru

Публичная электронная библиотека

URL: http//public-library.narod.ru/

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Интерактивные занятия, IT – технологии.

- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудиторные занятия и СРС по дисциплине «Теория сварочных процессов» проходят в аудиториях, в том числе, оборудованных мультимедийными средствами обучения, в компьютерных классах, обеспечивающих доступ к сетям типа Интернет.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов

Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосовершенствования. Это определяет важность активизации его самостоятельной работы. С целью организации данного вида учебных занятий необходимо в первую очередь использовать материал лекций и семинаров. Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением ориентиров, наполнение которых содержанием производится студентами на практических занятиях.

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, представление о своих научных и социальных возможностях, способность вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов поданной дисциплине являются: подготовка сообщений и докладов к практическим занятиям; выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовка к дидактическому тесту, экзамену.

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. Основная функция учебника в том, что он очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. Вниманию бакалавров предлагаются список литературы, вопросы к зачету и экзамену, а так же практические задания.

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие

требования:

1) выполнять все домашние задания;

2) посещать занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и, зачастую, самостоятельного теоретического овладения пропущенным материалом недостаточно для качественного его усвоения;

3) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе;

4) проявлять активность при подготовке и на занятиях, т.к. конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому бакалавру;

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам обязательно отрабатывать пропущенное преподавателю во время индивидуальных консультаций.

Внеурочная деятельность бакалавра по данной дисциплине предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенных вопросам;

- выполнение заданий;

- выработку умений научной организации труда.

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у бакалавра умения само организовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 2-3 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим:

1 этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным преподавателем вопросам;

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

4 этап – поиск примеров по данной проблематике.

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала,

подготовке к лекциям

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных формах их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, информационные лекции, лекции с опорным конспектированием. На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний полдисциплины, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектами учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе дисциплины.

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и формирование практических навыков необходимых академическому бакалавру прикладной информатики. Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине нужно объяснить теоретический материал; разобрать на лекциях примеры решения заданий. Затем отрабатывать на практических занятиях полученные умения. Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение теоретического материала и формирование навыков практической работы, а также решения прикладных задач; формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на основе исследовательских задач и  подбирать инструментарий для их решения; формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры своего методического инструментария. Практическое занятие – это активная форма учебного процесса, направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В рамках ООП применяются следующие виды практических занятий: отработка решений стандартных и ситуационных задач.

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных понятий дискретной математики. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения само организовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1 час в неделю.